	


	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ГЕРМАНИЕВОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ
n-ТИПА С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ КОБРА 3
	LЕP
5.3.02-11



Цель работы
1. Установить зависимость напряжения Холла при комнатной температуре и постоянном магнитном поле от управляющего тока и построить график.

2. Измерить зависимость напряжения в образце при комнатной температуре и постоянном управляющем токе от магнитной индукции 
[image: image1.wmf]B

r

.

3. Измерить зависимость напряжения в образце от температуры при постоянной силе тока. Рассчитать расстояние между зонами в германиевом проводнике.

4. Установить зависимость напряжения Холла от магнитной индукции 
[image: image2.wmf]B

 при комнатной температуре. Из полученных результатов определить знак заряда носителей, постоянную Холла
[image: image3.wmf]H

R

, подвижность Холла 
[image: image4.wmf]H

m

 и концентрацию зарядов n.

5. Установить зависимость напряжения Холла 
[image: image5.wmf]H

U

 от температуры при постоянной магнитной индукции 
[image: image6.wmf]B

r

 и построить график.

Темы для изучения

Полупроводник, зонная теория, запрещенная зона, собственная удельная электропроводность, примесная удельная электропроводность, валентная зона, зона проводимости, сила Лоренца, подвижность, проводимость, постоянная Холла.
Принцип

Измеряется сопротивление и напряжение Холла в прямоугольном германиевом проводнике, зависящие от температуры и величины магнитного поля. Из полученных результатов вычисляется ширина запрещенной зоны, удельная проводимость, тип носителя заряда и подвижность носителей зарядов.

Оборудование

Модуль для изучения эффекта Холла
    11801.00   1
Эффект Холла Ge-полупроводник n-типа, 

несущая панель



    11805.01   1

Катушка на 600 витков


    06514.01   2

Железный сердечник, U-образный, 
пластинчатый



    06501.00   1

Полюсные наконечники, 
30x30x48 мм, 2 



    06489.00   1

Датчик Холла, тангенциальный, 

с защитным колпачком


    13610.02   1

Источник питания 0-12 В/6 В, 12 В ~
    13505.93   1

Треножник  -PASS-


    02002.55   1

Штатив -PASS-, прямоугольный, 
l=250 мм



    02025.55   1

Прямоугольный зажим -PASS-

    02040.55   1

Соединительный шнур, 500 мм, красный
    07361.01   2

Соединительный шнур, 500 мм, синий
    07361.04   1

Соединительный шнур, 750 мм, черный
    07362.05   2

Универсальная установка Кобра 3
    12150.00   1

Источник питания 12 В


    12151.99   1

Измерительный модуль Тесла

    12109.00   1

Программное обеспечение 
для модуля Холла


    14521.61   1

Информационный кабель RS 232

    14602.00   1

ПК с системой Windows® 95 или выше

[image: image7.emf]
Рис. 1. Экспериментальная установка.

Теория и оценка
При прохождении тока 
[image: image8.wmf]I

 через сечение проводника и при движении самого проводника перпендикулярно магнитному полю, между двумя точками на противоположных концах проводника возникает напряжение, называемое напряжением Холла (рисунок 2).

Данное явление объясняется с помощью силы Лоренца: носители заряда, определяющие ток в проводнике, отклоняются в магнитном поле. Сила Лоренца зависит от величины индукции магнитного поля и от скорости частиц 
[image: image9.wmf]v

:


[image: image10.wmf])

(

B

v

e

F

r

´

=

,
где 
[image: image11.wmf]F

 - сила, действующая на носители заряда, 
[image: image12.wmf]e

- заряд частицы.

Поскольку положительно и отрицательно заряженные носители в проводниках движутся в противоположных направлениях, они отклоняются в магнитном поле в одну сторону. Следовательно, тип носителя заряда можно определить из полярности напряжения Холла при данном направлении тока и магнитного поля.

[image: image13.png]



Рис. 2. Эффект Холла в образце с прямоугольным сечением. 

1. На рисунке 3 представлена графически зависимость между силой тока 
[image: image14.wmf]I

и напряжением Холла 
[image: image15.wmf]H

U

:


[image: image16.wmf]I

U

H

×

=

a



 EMBED Equation.3  [image: image17.wmf]
где 
[image: image18.wmf]a

 - коэффициент пропорциональности.
[image: image19.emf]
Рис. 3. Зависимость напряжения Холла от силы тока.

2. Изменение значения сопротивления в образце под действием магнитного поля связано с уменьшением длины пробега носителей заряда. На рисунке 4 показана графически зависимость (квадратичная) сопротивления от величины магнитного поля. 
[image: image20.emf]
Рис. 4. Зависимость магнетосопротивления от магнитной индукции. Здесь Rm – сопротивление образца в магнитном поле, R0 – сопротивление образца в отсутствие магнитного поля.
3. В области собственной удельной электропроводности имеем

[image: image21.wmf])

2

exp(

0

kT

E

g

-

×

s

=

s


где 
[image: image22.wmf]s

- проводимость, 
[image: image23.wmf]g

E

 - энергия запрещенной зоны, 


[image: image24.wmf]k

 - постоянная Больцмана, 
[image: image25.wmf]T

 - температура.

Если построить график зависимости прологарифмированного значения проводимости от 
[image: image26.wmf]1

-

T

, получим прямую с наклоном


[image: image27.wmf]k

E

b

g

2

-

=


из которой можно определить 
[image: image28.wmf]g

E

.

Из измеренных значений согласно рисунку 8 получаем, что наклон линии


[image: image29.wmf]1

0

2

ln

ln

-

×

+

=

T

k

E

g

s

s


равен


[image: image30.wmf]K

k

E

b

g

3

10

87

,

2

2

×

-

=

-

=


при погрешности 
[image: image31.wmf]K

s

b

3

10

3

,

0

×

±

=

.
(Так как эксперимент проводится при постоянным токе, ( можно заменить на U–1 [U – напряжение приложенное к образцу]).
Поскольку 
[image: image32.wmf]5

8,62510

эВ

k

K

-

=×

,
получаем

[image: image33.wmf]эВ

k

b

E

g

)

04

,

0

50

,

0

(

2

±

=

×

=


4. При направлении и магнитного поля и разности потенциалов, как показано на рисунке 2, носители заряда в образце отклоняются в направлении к переднему краю образца. Следовательно, если (в зонде с электронной проводимостью) электроны являются основными носителями, передний край получает отрицательный заряд, а в случае с дырочной проводимостью – положительный.
Проводимость 
[image: image34.wmf]0

s

, подвижность заряда 
[image: image35.wmf]H

m

 и концентрация носителей заряда n выражаются через постоянную Холла 
[image: image36.wmf]H

R

:

[image: image37.wmf]I

d

B

U

R

H

H

×

=

, 
[image: image38.wmf]0

s

m

×

=

H

H

R



[image: image39.wmf]H

R

e

n

×

=

1


На рисунке 5 представлена линейная зависимость между напряжением Холла и величиной магнитной индукции 
[image: image40.wmf]B

. В данном случае линия регрессии функции 


[image: image41.wmf]B

b

U

U

H

×

+

=

0


имеет наклон 
[image: image42.wmf]Тл

В

b

/

144

,

0

=

, при погрешности 
[image: image43.wmf]Тл

В

s

b

/

004

,

0

±

=


[image: image44.emf]
Рис. 5. Зависимость напряжения Холла от магнитной индукции.
Таким образом, постоянная Холла 
[image: image45.wmf]H

R

 равна


[image: image46.wmf]I

d

b

I

d

B

U

R

H

H

×

=

×

=


Так как толщина образца 
[image: image47.wmf]м

d

3

10

1

-

×

=

 и ток 
[image: image48.wmf]А

I

030

,

0

=

, то

[image: image49.wmf]Кл

м

R

H

3

3

10

8

,

4

-

×

=


при погрешности 
[image: image50.wmf]Кл

м

s

RH

3

3

10

2

,

0

-

×

±

=

.

Проводимость при комнатной температуре рассчитывается из значений длины образца 
[image: image51.wmf]l

, площади поперечного сечения 
[image: image52.wmf]A

 и сопротивления 
[image: image53.wmf]0

R

 следующим образом:


[image: image54.wmf]A

R

l

×

=

0

s

.

При значениях 


[image: image55.wmf]м

l

02

,

0

=

, 
[image: image56.wmf]0

R

 = 37,3 Ом, 
[image: image57.wmf]A

 = 1·10-5 м2
получаем 
[image: image58.wmf].

6

,

53

1

1

0

-

-

=

s

м

Ом


Подвижность Холла можно определить как


[image: image59.wmf]o

s

m

×

=

H

H

R



[image: image60.wmf]с

В

м

H

×

±

=

m

2

)

005

,

0

257

,

0

(


Концентрация электронов n образца с электронной проводимостью рассчитывается из формулы


[image: image61.wmf]H

R

e

n

×

=

1


Зная значение элементарного заряда


[image: image62.wmf]19

1,60210

e

Кл

-

=×

,

получаем 


[image: image63.wmf]3

20

10

0

,

13

-

×

=

м

n

.

На рисунке 6 видно, что напряжение Холла убывает с повышением температуры. Поскольку измерения проводились при постоянной силе тока, можно предположить, что это объясняется увеличением количества носителей зарядов (переход от примесной удельной электропроводности к собственной) и соответствующим уменьшением дрейфовой скорости 
[image: image64.wmf]v

. В свою очередь, дрейфовая скорость зависит от напряжения Холла и силы Лоренца. 
[image: image65.emf]
Рис. 6. Зависимость напряжения Холла от температуры.
Установка и процедура
· Соберите установку как показано на рисунке 1. Закрепите экспериментальный образец в модуле для изучения эффекта Холла. Подключите модуль к источнику питания, соединив выход источника на 12 В со входом переменного тока на задней стороне модуля. Соедините порт Analog In 2 экспериментальной установки Кобра 3 и порт модуля при помощи информационного кабеля RS 232.
· Подключите модуль «Тесла» к соответствующему порту интерфейса.
· Осторожно расположите пластину по центру между двумя полюсными наконечниками магнита. Магнитное поле измеряется зондом Холла. Убедитесь, что магнитный поток измеряется непосредственно на германиевом образце.
· Откройте программу для проведения измерений и в меню «Устройство» выберите «Модуль эффекта Холла». Вы получите следующее окно (рисунок 7).
[image: image66.emf]
Рис. 7. Меню для изучения эффекта Холла.

Такое окно открывается перед каждым новым измерением. Выберите в нем необходимые параметры измерения. Параметры измерения зависимости напряжения Холла от тока в образце показаны на рисунке 8:
· Прокалибруйте модуль «Тесла», используя окно «Опции» (рисунок 9). Откройте экран наблюдения за измерениями нажатием «Далее».
[image: image67.emf]
Рис. 8. Пример параметров измерения.

[image: image68.emf]
Рис. 9. Меню калибровки.

Измерения:

1. В параметрах измерения выберите напряжение Холла в окне для канала измерений и ток в образце в окне для оси 
[image: image69.wmf]х

.Выберите опцию начала измерений «нажатием клавиши». Нажмите «Далее». Выберите значение для магнитного поля в 250 мТл, изменив напряжение и силу тока на источнике питания. Определите зависимость напряжения Холла от силы тока в диапазоне от –30 мА до 30 мА с шагом 5 мА. 
2. В параметрах измерения выберите напряжение образца в окне для канала измерений и плотность потока в окне для оси 
[image: image70.wmf]х

. Выберите опцию начала измерений «Нажатием клавиши». Нажмите «Далее». Выберите значение для силы тока в 30 мА. Определите зависимость напряжения образца от магнитной индукции 
[image: image71.wmf]B

r

. Задайте начальное значение магнитной индукции (оно должно составлять – 300 мТл), сменив направление тока в катушке, и увеличивайте магнитную индукцию с шагом в 20 мТл. В нулевой точке измените полярность, в результате чего магнитная индукция будет иметь знак «+». 
3. В параметрах измерения выберите напряжение образца в окне для канала измерений и температуру в окне для оси 
[image: image72.wmf]х

. Выберите опцию измерений «Каждую 1 с». Нажмите «Далее». Выберите значение силы тока в 30 мА. Магнитное поле отсутствует. Ток в ходе эксперимента остается постоянным, а напряжение изменяется в соответствии с изменением температуры. Начните измерение, нажав кнопку «on/off» («вкл/выкл») на задней панели модуля и открыв программу для измерения. Определите изменение напряжения в зависимости от изменения температуры в диапазоне от комнатной температуры до 170 ºС. Модуль автоматически контролирует и отключает нагрев катушки. На рисунке 10 отображен график, полученный в ходе измерения.
[image: image73.emf]
Рис. 10. Зависимость обратного напряжения образца от обратной температуры. (При постоянной силе тока 
[image: image74.wmf]I

 
[image: image75.wmf]1

-

U

~
[image: image76.wmf]s

 и график идентичен графику зависимости проводимости от обратной температуры.)
4. В параметрах измерения выберите напряжение Холла в окне для канала измерений и плотность потока в окне для оси 
[image: image77.wmf]х

. Выберите опцию начала измерений «нажатием клавиши». Нажмите «Далее». Выберите значение силы тока в 30 мА. Определите зависимость напряжения Холла от магнитной индукции. Начальное значение магнитной индукции должно составлять – 300 мТл, увеличивайте магнитную индукцию с шагом в 20 мТл. В нулевой точке измените полярность, в результате чего магнитная индукция будет иметь знак «+». 
5. В параметрах измерения выберите напряжение Холла в окне для канала измерений и температуру образца в окне для оси 
[image: image78.wmf]х

. Выберите опцию измерений «Каждую 1 с». Нажмите «Далее». Выберите значение силы тока в 30 мА и магнитной индукции в 300 мТл. Определите зависимость напряжения Холла от температуры. Начните измерение, нажав кнопку «on/off» («вкл/выкл») на задней панели модуля и открыв программу для измерения. Для построения графика, выберите в меню анализа опцию изменения каналов. Выберите параметры как на рисунке 11. Нажмите «Continue». На экране отобразится необходимый график. Для определения линии регрессии нажмите на «Regression» («Регрессия»). (Поскольку измерения проводились при постоянной силе тока, то принимаем 
[image: image79.wmf]1

-

»

U

s

, где 
[image: image80.wmf]U

 - напряжение в образце.)
[image: image81.emf]
Рис. 11. Параметры для изменения переменной.
[image: image82.emf]
Рис. 12. Параметры для изменения переменной.





































Laboratory Experiments • Physics • PHYWE SYSTEME GMBH & Co. KG • D-37070 Gottingen 

25302-11

[image: image83.png]


_1201074807.unknown

_1201278913.unknown

_1254555137.unknown

_1254644698.unknown

_1254644991.unknown

_1256313472.unknown

_1256313850.unknown

_1254645263.unknown

_1254645276.unknown

_1254644817.unknown

_1254644937.unknown

_1254644740.unknown

_1254644593.unknown

_1254644659.unknown

_1254644514.unknown

_1254547483.unknown

_1254555014.unknown

_1254555117.unknown

_1254548019.unknown

_1201279968.unknown

_1237069741.unknown

_1254547451.unknown

_1237069735.unknown

_1201279133.unknown

_1201279273.unknown

_1201279387.unknown

_1201279805.unknown

_1201279337.unknown

_1201279152.unknown

_1201279051.unknown

_1201078066.unknown

_1201078595.unknown

_1201078668.unknown

_1201078787.unknown

_1201087962.unknown

_1201278856.unknown

_1201078985.unknown

_1201078705.unknown

_1201078618.unknown

_1201078645.unknown

_1201078190.unknown

_1201078385.unknown

_1201078101.unknown

_1201077990.unknown

_1201078052.unknown

_1201074944.unknown

_1201075848.unknown

_1201077972.unknown

_1201075847.unknown

_1201074836.unknown

_1201073993.unknown

_1201074588.unknown

_1201074662.unknown

_1201074781.unknown

_1201074645.unknown

_1201074040.unknown

_1201074566.unknown

_1201074031.unknown

_1200586306.unknown

_1201073765.unknown

_1201073951.unknown

_1200729649.unknown

_1201073719.unknown

_1200729697.unknown

_1200729621.unknown

_1200585879.unknown

_1200585900.unknown

_1200511726.unknown

