## Slide 1: ОСНОВИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Лекція 14 Cвітлодіоди
Анатолій Євтух
Інститут високих технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

## Slide 2: Оптоелектронні прилади
До оптоелектронних приладів відносяться прилади, в яких основні процеси протікають за участю квантів світла - фотонів. Оптоелектронні прилади можна розділити на три групи: 1) прилади, що перетворюють електричну енергію в оптичне випромінювання (світлодіоди, напівпровідникові лазери); 2) прилади, що детектують оптичні сигнали за рахунок електронних процесів, які протікають під дією світла (фотодетектори); 3) прилади, що здійснюють перетворення оптичного випромінювання в електричну енергію (фотовольтаїчні прилади, сонячні батареї).
Явище електролюмінесценції було відкрито в 1907 р. Воно полягає в генерації світла в матеріалі, крізь який протікає електричний струм, викликаний електричним полем. Випромінювання електролюмінесценції на відміну від теплового характеризується порівняно вузьким спектром (для світлодіодів спектральна ширина лінії лежить зазвичай в діапазоні довжин хвиль 10-50 нм). Випромінювання може бути практично монохроматичним: наприклад, для лазерного діода спектральна ширина випромінювання лежить в межах 0,01-0,1 нм.
Було показано, що генерація лазерного випромінювання може бути практично реалізована в прямозонних напівпровідниках, і були знайдені найважливіші критерії для такого режиму. З часу перших відкриттів було знайдено безліч нових матеріалів для лазерів.

## Slide 3
Діапазон довжин хвиль когерентного випромінювання включає близьку ультрафіолетову видиму і дальню інфрачервону області спектру (від 0,3 до 30 мкм). Напівпровідникові лазери розглядаються як основні джерела світла для волоконно-оптичних систем зв'язку. Вони знаходять також широке застосування в багатьох областях фундаментальних досліджень, таких як газова спектроскопія високої роздільної здатності і контроль атмосферних забруднень.

## Slide 4: Випромінювальні переходи
Рис. 1. Діаграма електромагнітного спектра
Світлодіоди і напівпровідникові лазери належать до класу люмінесцентних приладів. Люмінесценцією називається оптичне випромінювання (в ультрафіолетовій, видимій або інфрачервоній областях спектру), що виникає в результаті електронного збудження матеріалу, на відміну від теплового випромінювання обумовленого тільки тепловим нагріванням матеріалу. На рис.1 наведена діаграма електромагнітного спектру.

## Slide 5
Незважаючи на те, що збудження випромінювання на різних довжинах хвиль здійснюється різними методами, природа випромінювання у всіх випадках однакова. Випромінювання, що видиме людським оком, лежить у вузькій області довжин хвиль приблизно від 0,4 до 0,7 мкм. На рис. 1 показані основні колірні зони видимого випромінювання від фіолетового до червоного. Інфрачервона область простягається від 0,7 до ~ 1000 мкм, а ультрафіолетова область включає довжини хвиль від 0,4 до ~ 0,01 мкм (тобто 10 нм).
В залежності від джерела енергії збудження люмінесценцію можна розділити на: 1) фотолюмінесценцію (збудження оптичним випромінюванням); 2) катодолюмінесценцію (збудження під впливом пучка електронів, або катодних променів); 3) радіаціону люмінесценцію (збудження іншими швидкими частинками або випромінюванням високої енергії) і 4) електролюмінесценцію (збудження електричним полем або струмом). Ми будемо розглядати в основному електролюмінесценцію. Перш за все інжекційну електролюмінесценцію, яка являє собою оптичне випромінювання, що виникає при інжекції неосновних носіїв в область напівпровідникового p-n-переходу, де є випромінювальні переходи.

## Slide 6
Рис. 2. Основні переходи в напівпровіднику.
На рис. 2 схематично представлені основні переходи в напівпровіднику. Ці переходи можна класифікувати таким чином. По-перше, це міжзонні переходи, що викликають: а) власне випромінювання з енергією, дуже блізькою до ширини забороненої зони, яке може супроводжуватися збудженням фононів або екситонів, б) випромінювання з більш високою енергією за участю енергійних або «гарячих» носіїв, яке іноді може бути пов'язано з лавинним пробоєм. По-друге, це переходи з участю хімічних домішок або фізичних дефектів: а) між зоною провідності та акцепторним рівнем; б) між донорним рівнем і валентною зоною, в) між донорним і акцепторним рівнями (міждомішкове випромінювання); г) через глибокі рівні. По-третє, це внутрізонні переходи, які викликають випромінювання, зване іноді гальмівним, і які протікають за участю «гарячих» носіїв.
Не всі переходи можуть виникати в одному і тому ж матеріалі або при одних і тих же умовах і не всі з них є випромінювальними. Ефективним з точки зору люмінесценції є такий матеріал, в якому випромінювальні переходи превалюють над безвипромінювальними (до останніх відносяться, наприклад, переходи при оже-рекомбінації).

## Slide 7: Спектри випромінювання
Існують три типи взаємодії між фотонами і електронами в твердому тілі.
1. Фотон може поглинутись в результаті переходу електрона з заповненого стану валентної зони в вільний стан зони провідності.
2. Фотон може стимулювати випромінювання подібного собі фотона, визиваючи перехід електрона з заповненого стану в зоні провідності в вільний стан валентної зони.
3. Можуть також виникати спонтанні зворотні переходи електронів з зони провідності на вільні стани валентної зони, що визиває випускання фотона.
Інтенсивність спонтанного випромінювання залежить від густини заповнених станів в зоні провідності і густини вільних станів в валентній зоні:
– матричний елемент переходу; NC- густина станів в зоні провідності; NV - густина станів в валентній зоні; FC(E) і FV(E) - функції розподілу Фермі-Дірака для електронів і дірок відповідно.
Спектр спонтанного випромінювання зазвичай має вид
де Eg - ширина забороненої зони.
(2)

## Slide 8
В основі стандартної оптичних між зонних переходів лежить так зване правило k– відбору. Хвильовий вектор k1, що відповідає хвильовій функції валентної зони, і хвильовий вектор k2, що відповідає хвильовій функції зони провідності, повинні відрізнятися на хвильовий вектор фотона, тобто матричний елемент дорівнює нулю. Оскільки хвильовий вектор електрона суттєво перевищує хвильовий вектор фотона, правило k - відбору зазвичай записується в виду рівності
k1=k2
Дозволеними є переходи, при яких початковий і кінцевий стан характеризуються однаковими хвильовими векторами; такі переходи називаються «прямими» або «вертикальними». Якщо мінімум зони провідності і максимум валентної зони не відповідають одному і тому ж значенню вектора k , то для збереження квазиімпульса при переходах необхідна участь фонона; ці переходи називаються «непрямими».
Введення в напівпровідник домішок приводить до збурення хвильових функцій і матричних елементів переходу, внаслідок чого правило k- відбору строго не виконується.

## Slide 9
Рис. 3. Спектри випромінювання діода на GaAs (а) при 295 і 77 К і температурна залежність енергії максимуму (суцільна лінія) і рівнів напівширини спектра випромінювання (штрихові криві) (б).
На рис. 3,а представлені спектри випромінювання р-n-переходу на основі GaAs, які спостерігаються при температурах 77 і 295 K. Зменшення енергії фотона, що відповідає максимуму спектра при зростанні температури обумовлено в основному звуженням забороненої зони. На рис. 3,б наведена температурна залежність енергії максимуму і рівнів напівширини спектру випромінювання діода. Напівширина спектра слабо збільшується із зростанням температури, як це і слід очікувати з рівняння (2).

## Slide 10: Ефективність люмінесценції
При заданій енергії збудження поряд з випромінювальною рекомбінацією протікають конкуруючі безвипромінювальні процеси (рис. 4).
Рис. 4. Процеси випромінювальної і безвипромінювальної рекомбінації.

## Slide 11
Квантова ефективність люмінесценції визначається як відношення кількості збуджених носіїв, що дають вклад у випромінювання, до повної кількості носіїв, що приймають участь у рекомбінації, і може бути виражена через часи життя наступним чином:
де r і nr - часи життя випромінювальної і безвипромінювальної рекомбінації відповідно, а Rr і R -швидкості випромінювальної і повної рекомбінації. Для напівпровідникових шарів p-типу провідності швидкості рекомбінації і часи життя зв’язані співвідношенням
Аналогічно для шарів n–типу
де n0 і p0 - концентрації електронів і дірок в стані теплової рівноваги, а n і p – електронна і діркова концентрації при оптичному збудженні.
Час життя неосновних носіїв задається виразом
(7)
З рівняння (7) видно, що для забезпечення високої квантової ефективності час життя r має бути малим.

## Slide 12
Рис. 5. Залежність квантової ефективності GaAs - світлодіодів від температури. На вставці показаний поперечний переріз пристрою, що використовується для вимірювання ефективності.
Вставка на рис. 5 ілюструє схему вимірювання ефективності. Вимірювання випромінювання проводиться безпосередньо по струму короткого замикання сонячної батареї. Зовнішня ефективність, виміряна як функція від температури, представлена на рис. 5. Зі зростанням температури ефективність зменшується і має значення близько 40, 32 і 7% при температурах 20, 77 і 300 К відповідно. Зменшення ефективності обумовлено зменшенням відношення /r із зростанням температури.

## Slide 13: Світлодіоди видимого діапазону
Світлодіоди- це p-n переходи, які при прямому зміщенні можуть випромінювати спонтанне випромінювання в ультрафіолетовій, видимій і інфрачервоній ділянках спектру.
0,39<<0,77мкм
h1,8 еВ; <0,7мкм
max=0,555 мкм.
Ефективність дії світла на око людини визначається функцією відносної видимоcті ока V(), яка залежить від довжини хвилі.
Рис. 6. Функція відносної видимості ока, що визначена Міжнародною комісією по освітленню (МКО) для стандартного фотометричного спостерігача. Позначені основні кольорові зони видимого випромінювання.
Ефективність використання променевої енергії при зоровому сприйнятті характеризується яскравістю променевої енергії.
1 Вт променевої енергії в максимумі чутливості ока (max=0,555 мкм) відповідає 680 лм.

## Slide 14: Матеріали для світлодіодів видимого діапазону
Рис. 7. Напівпровідники, на основі яких можуть бути створені світлодіоди зі спектром випромінювання, що включає діапазон видимого світла.
Оскільки око чутливе тільки до світла з енергією h1,8 еВ (~0,7 мкм), то напівпровідники, які можуть бути використані для створення світлодіодів видимого діапазону, повинні мати ширину забороненої зони більше цього значення. На рис. 7 наведено перелік напівпровідників, що представляють інтерес з цієї точки зору.

## Slide 15
Заштриховані прямозоні напівпровідники особливо важливі для електролюмінесцентних приладів, так як випромінювальна рекомбінація в них є процесом першого порядку (протікає без участі фононів) і очікувана квантова ефективність повинна бути значно вищою, ніж для напівпровідників з непрямою зоною, в яких при переходах збуджуються фонони. Серед усіх наведених на рис. 7 напівпровідників найбільший інтерес представляє GaAs1-xPx, що відноситься до сполук типу АIII - BV.
На рис. 8, а наведена залежність ширини забороненої зони GaAs1-xPx від молярного вмісту компонент х.

## Slide 16
Рис. 8. Залежності ширини енергетичних зазорів (а) для прямого () і непрямого (X) мінімумів зони провідності від складу GaAs1-xPx і енергетична зонна структура GaAs1-xPx (б). Значення складу, що відповідають червоному (x=0,4), померанчевому (0,65), жовтому (0,85) і зеленому (1,0) світлу.
GaAs1-xPx
В діапазоні 0<x<0,45 заборонена зона пряма, а її ширина збільшується від Eg=1,424 еВ при x=0 до Eg=1,977 еВ x=0,45. При x>0,45 напівпровідник стає непрямозонним.
На рис. 8, б наведена залежність енергії від хвильового вектора для декількох значень х, з якої випливає, що зона провідності має два мінімуми. Ті мінімуми, які розташовані в точці Г, є прямими, тоді як інші, розташовані на осі х, непрямі.

## Slide 17
В прямозонних матеріалах процес випромінювальної рекомбінації є домінуючим. В той час як для GaAs1-xPx при x>0,45 і GaP, в яких заборонена зона непряма, ймовірність міжзонних переходів надзвичайно мала, оскільки в цьому випадку для перетворення квазиімпульса при переході потрібна участь фононів або інших факторів розсіювання.
Електрони в прямому мінімумі зони провідності і дірки в максимумі валентної зони мають однакові квазіімпульси; електрони в непрямому мінімумі мають інше значення квазіімпульса. Для таких прямозоні напівпровідників, як GaAs і GaAs1-xPx (х0,45) квазіімпульс при міжзонних переходах зберігається, тому ці переходи характеризуються високим ступенем вірогідності. При цьому енергія фотона приблизно дорівнює ширині забороненої зони напівпровідника.
Тому для посилення випромінювальних процесів у непрямозонних напівпровідниках, таких, наприклад, як GaP, спеціально створюються рекомбінаційні центри.
Ефективні центри випромінювальної рекомбінації в GaAs1-xPx можуть бути створені шляхом впровадження спеціальних домішок, наприклад азоту. Азот, введений в напівпровідник, заміщає атоми фосфору в вузлах гратки. Азот і фосфор мають однакову зовнішню електронну структуру (обидва належать до V групи елементів періодичної системи), а структури їх внутрішніх оболонок сильно розрізняються. Це призводить до виникнення поблизу зони провідності електронного рівня захоплення. Отриманий таким чином рекомбінаційний центр називається ізоелектронних центром.

## Slide 18
У нормальному стані ізоелектронні центри нейтральні. У матеріалі р-типу інжектований електрон спочатку захоплюється на центр. Заряджений негативно центр потім захоплює дірку з валентної зони, формуючи пов'язаний екситон.
Наступна анігіляція цієї електронно-діркової пари приводить до народження фотона з енергією, приблизно рівною різниці між шириною забороненої зони і енергією зв’язку центра. Так як захоплений електрон сильно локалізований на центрі, його імпульс розсіюється.
Таким чином, забезпечується перетворення квазіімпульса, внаслідок чого ймовірність прямого переходу істотно зростає. У непрямозонних матеріалах, таких, як GaP, описаний механізм випромінювальної рекомбінації є переважаючим.

## Slide 19
Рис. 9. Залежність квантової ефективності (а) і довжини хвилі, що відповідає максимуму випромінювання (б), від складу при наявності і відсутності ізоелектронної домішки азоту.
На рис 9 а наведена залежність квантової ефективності від складу GaAs1-xPx при наявності і під час відсутності ізоелектронних домішки азоту. Різке зменшення ефективності випромінювання GaAs1-xPx без домішки азоту в діапазоні 0,4 <x <0,5 зумовлено зміною механізму рекомбінації: при x = 0,45 переважаючими стають непрямі переходи.

## Slide 20
Наявність азоту забезпечує більш високі значення ефективності при x>0,45, однак остання все ж постійно зменшується з ростом x внаслідок збільшення різниці глибин прямої і непрямої заборонених зон. Крім того, довжина хвилі максимуму випромінювання для з’єднань легованих азотом, зміщується під впливом енергії зв’язку ізоелектронного центра (рис. 9б).

## Slide 21
Рис. 10. Проходження світла, що випромінюється переходом в структурах з непрозорою (а) і прозорою (б) підкладками.
Серед світлодіодних структур основною є структура з плоскою геометрією (рис. 10).
Зазвичай прямозонні світлодіоди (червоне випромінювання) формуються на підкладках GaAs (рис. 10а), тоді як непрямозонні (померанчеве, жовте і зелене випромінювання - на підкладках GaP (рис. 10 ,б).
Конструкції і характеристики світлодіодів.

## Slide 22
Фотони, що генеруються в області переходу, випромінюються в усіх напрямках, однак спостерігача досягає лише та їх частина, яка проходить через поверхню.
При використанні підкладки GaAs на ній епітаксійно нарощується перехідний шар GaAs1-xPx змінного складу з x, що міняється в межах 0-0,4, а потім шар GaAs1-xPx з постійним складом. Перехідна область обмежує утворення безвипромінювальних центрів, які обумовлені різницею граток.
Зменшення кількості фотонів, що випромінює світлодіод, обумовлено:
- втратами на поглинання в матеріалі світлодіода;
- втратами за рахунок відбивання;
- втратами за рахунок повного внутрішнього відбивання.
Втрати повязані з поглинанням дуже суттєві на підкладках GaAs (рис. 10,а), оскільки в цьому випадку підкладка непрозора для світла і поглинає приблизно 85% фотонів, що випромінюються переходом. В світлодіодах на підкладках GaP (рис. 10,б) фотони, що випромінюються в напрямку тилового контакту, можуть відбиватися від нього, причому поглинання складає 25%.
Втрат на поглинання в матеріалі світлодіода

## Slide 23
Втрати на відбивання.
Третій фактор обумовлений повним внутрішнім відбиванням світла, що падає на границю розділу під кутом більшим ніж критичний c, що визначається виразом
Для GaAs з n2=3,66 критичний кут становить 16, а для GaP з n2=3,45 від рівний 17.
При нормальному падінні світла коефіцієнт відбивання дорівнює
Втрати за рахунок повного внутрішнього відбивання.
При переході фотонів із середовища з показником заломлення n2 (наприклад, з GaAs з n2=3.66) в середовище з показником заломлення n1 (наприклад, в повітря з n1=0.1) частина світла відбивається від границі розділу середовищ в зворотному напрямку. Ці втрати називають втратами відбивання.
При плоскій геометрії (рис. 10, а) промінь А послаблюється внаслідок поглинання, а також частково через втрати на відбивання. Промені В, які приходять до границі розділу напівпровідник-повітря під кутом с, мають повне внутрішнє відбивання.

## Slide 24
Повна ефективність перетворення електричного сигналу в оптичний надається виразом
де P– потужність на входу; 4n2n1/(n2+n1)2 - коефіцієнт предачі рівний 4n2/(n2+1)2 для границь розділу напівпровідник –повітря; (1-cosc) - тілесний кут; ()- швидкість генерації фотонів в одиницях фотон/(с см2); R1 - коефіцієнт відбивання від тилового контакту; () і x - відповідно коефіцієнт поглинання і товщина p- i n- областей приладу.

## Slide 25
Для сферичних структур тілесний кут дорівнює 1.
Таким чином співвідношення ефективностей рівне
при n2>>1.
Для структур на GaP з n2=3,45 при даній геометрії можна очікувати збільшення ефективності на порядок величини.
Рис. 11. Розріз трьох світлодіодів. а- напівсфера; б- зрізана сфера; в- параболоїд.
На рис. 11 показані поперечні перерізи інших світло діодів, які мають напівсферичну, зрізану сферичну і параболічну геометрію. Основна відмінність цих трьох структур від структури з плоскою геометрією (рис. 10, ф) полягає в тому, що тілесний кут для них рівний 1.

## Slide 26
Рис. 12. Діаграма направленості випромінювання діодів плоскої (а), напівсферичної (б) і параболічної (в) геометрії.
На рис. 12 наведені типові діаграми направленості для плоского, напівсферичного і параболічного світло діодів. Вочевидь, що потрібна діаграма направленості може бути отримана за рахунок зміни геометрії приладу.

## Slide 27
Рис. 13. Відносні спектри випромінювання різних світлодіодів видимого і інфрачервоного діапазонів.
На рис. 13 представлені відносні спектри випромінювання деяких типових світло діодів при кімнатній температурі.
GaAs, і сполуки типу A3B5 – інфрачервоні світлодіоди.
GaAs0,6P0,4 , GaP(ZnO) – червоні світлодіоди.
Світлодіоди на основі GaP з домішкою ZnO, яка, маючи таку ж кількість загальних валентних електронів, як і пари сусідніх атомів галій – фосфор, заміщує їх в гратці напівпровідника. ZnO є однією з домішок, що формує ізоелектронні центри. Рівень рекомбінації, обумовлений цією домішкою, розміщений на 0,3 еВ нижче краю зони провідності GaP, в результаті чого випромінюються кванти з енергією 1,95 еВ.

## Slide 28
Зі збільшенням довжини хвилі 0, що відповідає максимуму спектру випромінювання, збільшується також і напівширина спектра. Це обумовлено тим, що ширина спектра спонтанного випромінювання пропорційна 02.
GaN – фіолетові світлодіоди.
GaAs1-xPx, GaP(N) – померанчеві, жовті, зелені світлодіоди.
GaP легований ізоелектронною домішкою N.
ZnS, SiC, перетворювачі інфрачервоного випромінювання в видиме – голубі світлодіоди.
На рис. 13 приведена також характеристика чутливості ока (штрихова крива) з максимумом на довжині хвилі 0,555 мкм (зелене світло). По мірі зміщення довжини хвилі в червону область видимого спектру чутливість ока швидко падає.

## Slide 29
Рис. 14а ілюструє основну структуру перетворювача, в якому інфрачервоне випромінення свтлодіода GaAs поглинається шаром фосфору з добавками іонів рідкоземельних елементів, наприклад ітербія (Yb3+) або ербія (Er3+). Характеристики перетворювача залежать від процесу послідовного поглинання двох фотонів в інфрачервоній області спектра, що супроводжується випроміненням одного фотона у видимій області спектру (рис. 14,б).
Рис. 14. Перетворювач, в якому випромінювання GaAs-діода збуджує випускання світла фосфором (а) і енергетичні рівні перетворення (б).

## Slide 30
Рис. 15. Оцінка яскравісного еквіваленту випромінювання.
Спектральна характеристика чутливості ока повинна враховуватись при оцінках ефективності візуального сприйняття випромінювання від різних світло діодів з відомими значеннями енергії випромінювання.
Яскравісний еквівалент випромінювання (Y) має вид
де L0– максимальне значення яскравості, рівне 680 лм/Вт; V() - функція відносної видимості ока; P()- спектр випромінювання.
Як показано на рис. 15, максимум червоного випромінювання діода на основі GaP-ZnO лежить на довжині хвилі 0,69 мкм. Максимум кривої, що відповідає суперпозиції спектра випромінювання з кривою видимості зміщується до значень =0,65 мкм і відповідає яскравісному еквіваленту, що рівний 15 лм/Вт.

## Slide 31
Рис. 16. Cхеми конструкцій деяких світлодіодних випромінювачів.
Світлодіоди, які випромінюють у видимій області спектру, можуть використовуватись в якості індикаторів і дисплеїв, а також в оптронах. На рис. 16 наведені схеми конструкцій різних світлодіодних джерел. Джерело містить кристал з світло діодом і пластмасову лінзу, яка зазвичай закрашується з метою підсилення контрасту і фільтрації випромінювання. Джерела, показані на рис. 16 а і б, виконані на базі звичайних транзисторних і діодних корпусів. В джерелі, зображеному на рис. 16, в, використовується базовий тримач у вигляді металевих провідників, на яких розміщені світло діод і послідовний опір. Пластмасова лінза задає діаграму направленості і кут зору приладу.
Конструкція корпуса на рис. 16, г задовольняє вимогам для розміщення прозорих світлодіодних кристалів, наприклад, таких, як GaP, які випромінюють через всі п’ять своїх граней.

## Slide 32
Рис. 17.Формати цифрових і буквових світлодіодних дисплеїв.
а- 7-сегментний (цифровий);
б- матричний 3х5 (цифровий);
в- 14-сегментний (алфавітно-цифровий);
г- матричний 5х7 (алфавітно-цифровий).
На рис. 17 наведені основні формати світлодіодних дисплеїв. Для відображення цифр від 0 до 9 зазвичай застосовуються 7-сегментні дисплеї або світлодіодні матриці з кількістю елементів 3 х 5. В алфавітно-цифрових дисплеях (0 – 9 і A - Z) використовують формати, що містять 14 сегментів або 5 х 7 елементів. Дисплеї можна виготовляти на базі інтегральної технології таким чином, як і кремнієві монолітні схеми, або використовуючи гібридну зборку, в ході якої на рефлекторі формуються сегменти з окремих світлодіодних чіпів.

## Slide 33
Рис. 18. Оптрони.
а- схема; б- оптрон з високим коефіцієнтом
перетворення; в- оптрон, який розміщений на
одній контактній площадці.
I2/I10,1-1
I2/I110-3
Світлодіоди можуть використовуватись в оптронах, які забезпечують оптичну розв’язку між вхідним або керуючим сигналом і виходом. На рис. 18, а показана схема оптрона, що містить світло діод в якості джерела світла і фотодіод в якості детектора. Випромінювання, яке генерується світло діодом при подачі на нього вхідного електричного сигналу, детектується фотодіодом. Потім випромінювання знову перетворюється в електричний сигнал у вигляді струму, який протікає через опір загрузки. Типові значення коефіцієнта перетворення за струмом I2/I1 складає 10-3.
Для підсилення коефіцієнта перетворення в оптронах в якості детекторів використовують фото транзистори, при цьому відношення струмів може бути підвищеним до 0.1 : 1.

## Slide 34
На рис. 18, в показана оптронна структура, яка розміщена в одному корпусі. В таких приладах здійснюється оптична передача сигналів зі швидкістю світла і забезпечується електрична ізоляція, так як відсутній зворотний зв’язок з виходу на вхід.

## Slide 35
Інфрачервоні світлодіоди
Інфрачервоні світлодіоди, як і світлодіоди видимого випромінювання, мають різну конфігурацію. Інфрачервоне джерело світла на основі GaAs в даний час має найбільшу ефективність електролюмінісценції в основному завдяки тому, що серед всіх прямозонних напівпровідників GaAs є технологічно найбільш освоєним. Одним з важливих застосувань діодів на основі GaAs є джерела випромінювання в оптронах. Для виготовлення інфрачервоних світлодіодів використовуються багато інших напівпровідників, які мають заборонену зону меншу 1.5 еВ. До них відносяться тверді розчини, в склад яких входять три чи чотири елементи III і V груп періодичної системи. На рис. 13 наведені спектри випромінювання інфрачервоних світло діодів з чорирьохелементних напівпровідників GaxIn1-xAs1-yPy.
Інфрачервоні світло діоди є перспективними джерелами для волоконно-оптичних ліній зв’язку. Світло діоди в порівнянні з лазерами мають як недоліки, так і переваги. До останніх відносяться 1) висока робоча температура, 2) менший вплив температури на потужність випромінювання, а також 3) простота конструкції і 4) схеми живлення.
До недоліків відносяться 1) менша яскравість, 2) більш низькі частоти модуляції і 3) більша спектральна ширина лінії випромінювання, типове значення якої становить 10-50 нм, тоді як лазери характеризуються шириною лінії 0.01 – 0.1 нм.

## Slide 36
Рис. 19. Поверхнево-випромінюючий світлодіод (а) на основі подвійної гетероструктури AlGaAs, що має малу площу і високу випромінюючу здатність і суміщений з скловолокном, и світлодіод з випромінюючою гранню на основі подвійної гетероструктури (б).
Інфрачервоні світло діоди є перспективними джерелами для волоконно-оптичних ліній зв’язку.
Розрізняють два основних типів світлодіодів, які забезпечують ввід випромінювання в оптичні волокна малого діаметра: 1) світлодіоди з випромінюючою поверхнею і 2) світлодіоди з випромінюючою гранню.
В поверхневих випромінювачах (рис. 19, а) випромінююча область переходу обмежена шаром окисла, а діаметр контакту зазвичай становить 15 – 100 мкм.

## Slide 37
Для зменшення втрат поглинання і забезпечення тісного контакту випромінюючої поверхні з торцем волокна шар напівпровідника, через який проходить випромінювання, повинні бути дуже тонкими (10 - 15 мкм). В гетеропереходах (наприклад, GaAs – AlxGa1-xAs) потужність випромінювання на виході може бути підвищена за рахунок ефекту обмеження носіїв, який виникає при оточенні шару випромінювальної рекомбінації (наприклад, GaAs) областю напівпровідника з більш широкою забороненою зоною (наприклад, AlxGa1-xAs). Гетероперехід може також слугувати в якості вікна, яке не поглинає випромінювання, що виникає в напівпровіднику з меншою забороненою зоною.
Eg<1,5 еВ; GaAs, GaxIn1-xAs1-yPy; GaAs – AlxGa1-xAs
При виводі через грань (рис. 19, б) випромінювання може бути зосереджене у відносно направленому промені, що підвищує ефективність зв’язку світлодіода з волокнами, що мають малий приймальний кут. Просторовий розподіл випромінювання при цьому аналогічний розподілу для лазерів на гетеропереходах.

## Slide 38
Рис. 20. Розподіл інтенсивності світла поблизу випромінюючої поверхні світлодіода. На вставці показана структура світлодіода.
Вставка на рис. 20 ілюструє структуру поверхневого випромінювача, в якому область випромінення обмежена областю з високим контактним опором. Діаметр омічного контакту до шару p+-GaAs становить 30 мкм. Шар металізації Cr/Au навколо області омічного контакту має високий контактний опір з шаром p-AlGaAs (концентрація легування 51016 см-3). Тому основна частина струму протікає через область омічного контакту. На рис. 20 приведено розподіл інтенсивності світла поблизу випромінюючої поверхні. Видно, що діаметр області випромінювання обмежений розміром 30 мкм, який задається конфігурацією контакту.

## Slide 39
Іншим важливим параметром, який повинен враховуватись при конструювання світло діодів для оптичних систем зв’язку, є діапазон робочих частот. Квантова ефективність люмінесценції і повний час життя зв’язані з часом життя випромінювальної рекомбінації. При зовнішньому збудженні швидкість повної випромінювальної рекомбінації визначається виразом
де G - швидкість повної термічної генерації. Зазвичай це співвідношення записується наступним чином:
де В – константа випромінювальної рекомбінації, яка рівна G/n0p0.
При достатньо малих рівнях збудження, таких, що в матеріалі p-типу pp0, час життя випромінювальної рекомбінації стає рівним
а для матеріалу n–типу, коли nn0,

## Slide 40
Рис. 21. Залежність граничної частоти світлодіода від концентрації дірок в активному шарі.
Гранична частота світлодіода
Якщо r < nr, то  в рівнянні (22) стає близьким до r. Таким чином, як слідує з рівнянь (20) і (21), при збільшенні концентрації r зменшується, а fc зростає. Результати теоретичного розрахунку і експериментальні дані вимірювання залежності граничної частоти від концентрації дірок для світлодіода на основі гетероструктури з виводом випромінювання через поверхню наведені на рис. 21. Видно, що експериментально виміряна гранична частота зростає з концентрацією p0, що знаходиться у відповідності до рівнянь (10) і (20).

## Slide 41
Порівняння світлодіодів і лазерів
Переваги світлодіодів:
-висока робоча температура;
-менший вплив температурина потужність випромінювання;
-простота конструкції і схеми живлення.
Недоліки світлодіодів:
-менша яскравість;
-нижчі частоти модуляції;
-більша спектральна ширина лінії випромінювання;
для свідлодіодів =10-50 нм
для лазерів =0,01-0,1 нм
Для досягнення високих значень fc необхідно зменшувати товщину рекомбінаційної області і збільшувати концентрацію носіїв.

## Slide 42: Дякую за увагу!