## Slide 1: ОСНОВИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Лекція 16 Фотодетектори
Анатолій Євтух
Інститут високих технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

## Slide 2
Фотодетектори – це напівпровідникові прилади, які можуть детектувати оптичні сигнали за рахунок електронних процесів, що в них протікають.
В загальному випадку в фотодетекторі протікають три основні процеси:
1) генерація носіїв під дією зовнішнього опромінення;
2) переніс носіїв і їх помноження за рахунок того чи іншого механізму підсилення струму, характерного для даного напівпровідника;
3) взаємодія струму з зовнішньою ланкою, яка забезпечує отримання вихідного сигналу.
Фотодетектори грають важливу роль у волоконно-оптичних системах зв’зку ближнього ІЧ-діапазону (0,8 – 1,6 мкм). Вони детектують оптичні сигнали, тобто перетворюють зміни інтенсивності випромінювання в електричні коливання, які відповідним чином підсилюються і піддаються наступній обробці.
Фотодетектори, що призначені для таких систем, повинні мати:
1) високу чутливість в робочому діапазоні довжин хвиль;
2) високу швидкодію;
3) низький рівень шумів;
4) малі розміри;
5) низькі керуючі напруги і струми;
6) високу надійність в роботі.
Розширення спектрального діапазону випромінювання когерентних і некогерентних джерел світла в дальню інфрачервону область, з одного боку, і в ультрафіолетову – з іншого, привело до збільшення потреби в швидкодіючих чутливих фотодетекторах.

## Slide 3: Фоторезистор
Фоторезистор – це пластина напівпровідника (монолітна чи в виді тонкої плівки), на протилежних кінцях якої створені омічні контакти (рис. 1). При падінні випромінювання на поверхню фоторезистора в останньому генеруються носії внаслідок збудження або між зонних переходів (власне збудження), або переходів з участю енергетичних рівнів в забороненій зоні (домішкове збудження), що приводить до збільшення провідності. Процеси власного і домішкового фотозбудження носіїв схематично зображені на рис. 2.
Провідність власних фоторезисторів описується формулою =q(nn+pp), і збільшення провідності під дією освітлення в основному пов’язано зі збільшенням кількості носіїв.
Довгохвильова границя фотопровідності в цьому випадку визначається із співвідношення
де с - довжина хвилі, що відповідає ширині забороненої зони Eg .
Випромінювання з довжинами хвиль меншими с, поглинається в напівпровіднику з утворенням електронно-діркових пар.

## Slide 4: Фоторезистор
Рис.1. Фоторезистор, що складається з пластини напівпровідника з омічними контактами.
Рис. 2. Процеси власного (зона-зона) і домішкового фотозбудження.

## Slide 5
В домішковому фоторезисторі фотозбудження може відбуватися між краєм зони і енергетичним рівнем в забороненій зоні. Фотопровідність може виникати в результаті поглинання фотонів з енергією, яка рівна або перевищує енергію, що відділяє домішковий рівень від зони провідності чи валентної зони. При цьому довгохвильова границя фотопровідності визначається глибиною залягання домішкового рівня в забороненій зоні.
Робота фотодетекторів взагалі і фоторезисторів зокрема характеризується трьома параметрами:
1) квантовою ефективністю або підсиленням;
2) часом фотовідгуку;
3) чутливістю (виявною здатністю).
Розглянемо спочатку процеси, які протікають в фоторезисторі при дії випромінювання (рис. 1). Нехай в який-небудь початковий момент часу t = 0 кількість носіїв , які виникають в одиниці об’єму за рахунок генерації потоком фотонів, рівна n0. В наступні моменти часу кількість носіїв в тому ж об’ємі зменшиться за рахунок рекомбінації за законом n = n0exp(-t/), де  – час життя носіїв. Іншими словами швидкість рекомбінації рівна 1/. Якщо потік фотонів постійний і розподілений рівномірно по поверхні фоторезистора з площею A = WL, то загальна кількість фотонів, яка падає на поверхню за одиницю часу, дорівнює Popt/h, де Popt - потужність випромінювання, що падає і h - енергія фотона.

## Slide 6
Визначаючи вихідний фотострум як
З рівняння (3а) отримаємо коефіцієнт підсилення фотоструму
В стаціонарному стані швидкість генерації носіїв повинна дорівнювати швидкості рекомбінації. Якщо товщина приладу D значно більша, ніж глибина проникнення світла 1/, то загальна стаціонарна швидкість генерації носіїв в одиниці об’єму рівна
де  - квантова ефективність (тобто кількість фотогенерованих носіїв, віднесене до кількості фотонів, які падають) і n - кількість носіїв в одиниці об’єму (густина носіїв). Фотострум, який протікає між контактами, рівний
де E – електричне поле всередині фоторезистора і vd - дрейфова швидкість. Підставляючи n з рівняння (2) в рівняння (3), отримаємо
де tr=L/vd - час прольоту носіїв.

## Slide 7
Коефіцієнт підсилення, що залежить від відношення часу життя і часу прольоту, є виключно важливим параметром фоторезисторів. Для зразків з великим часом життя і малою відстанню між контактами коефіцієнт підсилення може бути суттєво більшим одиниці.
Час фотовідгуку фоторезиста визначається часом прольоту tr. Оскільки для фоторезистів характерні великі відстані між контактами і слабкі електричні поля, то їх час фотовідгуку зазвичай більший аналогічного параметра для фотодіодів.
Відносним критерієм якості фотодетекторів є потужність, що еквівалентна шуму (NEP), яка визначається як середньоквадратична потужність падаючого випромінювання, необхідного для отримання відношення сигнал/шум, рівного 1, в полосі частот 1 Гц.
Для інфрачервоних детекторів найбільш вживаним критерієм якості є питома виявна здатність D*:
де В – ширина смуги.
Оскільки для фоторезистів характерні великі відстані між контактами і слабкі електричні поля, то їх час фотовідгуку зазвичай більший аналогічного параметра для фотодіодів. Деякі типові значення коефіцієнту підсилення і часу фотовідгуку наведені в табл. 1.

## Slide 8
Для фоторезистора, чутливість якого обмежена фоновим випромінюванням, ідеальна виявна здатність D* (рис.4) при квантовій ефективності рівній 1, визначається виразом
Для виключення невизначеності в D* необхідно вказувати, чи є джерелом випромінювання абсолютно чорне тіло чи монохроматичне джерело і при якій частоті здійснюється модуляція. Рекомендується виражати D* як D*(,f,1) або D*(T,f,1), де  - довжина хвилі (мкм), f - частота модуляції (Гц), T - температура (К). При цьому ширина смуги завжди рівна 1 Гц.

## Slide 9
Рис. 4. Залежність виявної здатності D* від довжини хвилі випромінювання для різних фоторезисторів і фотодіодів (фотодіоди позначені ФД). Штриховими кривими представлена теоретична ідеальна D* при 77 і 300 К і куті 2.
де c - швидкість світла і =h/kT.
Для детектування випромінювання в середньому, дальному і наддальному ІЧ-діапазонах фоторезистори охолоджуються до низьких температур (77 і 4,2 К). При таких температурах зменшуються теплові ефекти, що викликають термічну іонізацію і спустошення енергетичних рівнів, і збільшуються підсилення і ефективність детектування.
На рис. 4 наведені також деякі типові значення D* для таких фото резисторів, як CdS, PbS, InSb, германій легований нікелем (Ge-Ni) , кремній легований фосфором (Si-P).

## Slide 10
На довжинах хвиль 0,5 мкм найбільшу чутливість має фоторезист на CdS, в той час як при  = 10 мкм переважні фоторезистори на CdHgTe. Для детектування випромінювання в діапазоні довжин хвиль 100- 400 мкм краще всього вибрати фоторезистор на GaAs, так як він має більші значення D*. Даний фоторезистор має широкий динамічний діапазон і внаслідок цього може забезпечувати гарні характеристики детектування сигналів високої інтенсивності. Однак для детектування слабких сигналів в мікрохвильовому діапазоні частот фотодіоди забезпечують більшу швидкодію і порівняно більш високе відношення сигнал/шум. Таким чином, застосування фоторезисторів в якості високочастотних оптичних демодуляторів, наприклад змішувачів потужних оптичних сигналів, обмежено. Разом з тим вони широко використовуються для детектування в інфрачервоній області спектру, особливо на довжинах хвиль вищих декілька мікрометрів, де незважаючи на інтенсивну роботу, поки що відсутні альтернативні варіанти методів детектування.

## Slide 11: Фотодіод
В фотодіоді є збіднена область напівпровідника з сильним електричним полем, в якому відбувається розділення електронно-діркових пар, що збуджуються під дією світла.
Для роботи фотодіода на високих частотах необхідно забезпечити малі часи прольоту, тому збіднена область має бути тонкою. З іншого боку, для збільшення квантової ефективності (кількість фотогенерованих електронно-діркових пар, віднесене до кількості падаючих фотонів) збіднений шар повинен бути досить товстим, щоб забезпечити поглинання більшої частини випромінювання, що падає. Таким чином, існує взаємозв’зок між швидкодією і квантовою ефективністю.
Фотодіод може працювати в фотовольтаїчному режимі, характерному для сонячних батарей – незміщений діод під’єднується до нагрузочного опору.
Однак конструктивно фотодіод суттєво відрізняється від сонячної батареї.
В роботі фотодіоду визначаючу роль грає лише випромінювання, що зосереджене у вузькому інтервалі довжин хвиль в центрі оптичного діапазону, а сонячні батареї повинні мати високу чутливість в широкому діапазоні довжин хвиль сонячного випромінювання.
Фотодіоди мають малі розміри, необхідні для мінімізації ємності переходу, тоді як сонячні батареї відносяться до приладів з великою площею.
(3) Однією з найбільш важливих характеристик фотодіодів є квантова ефективність, тоді як якість сонячних батарей в основному оцінюється за ефективністю перетворення потужності (потужність, яка виділяється на загрузці, віднесена до потужності падаючого сонячного випромінювання).

## Slide 12
При роботі в видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах діоди зазвичай зміщуються в оберненому напрямі за допомогою відносно великих напруг, щоб зменшити час прольоту носіїв і знизити ємність переходу. Напруга зміщення однак не настільки велика, щоб викликати лавинний пробій. Цим обмеженням на величину зміщення відрізняються фотодіоди, які розглядаються, від лавинних фотодіодів, в яких внутрішнє підсилення досягається як раз за рахунок ударної іонізації в умовах лавинного пробою.
В сімейство фотодіодів входять діоди з p-n переходом, p-i-n - діоди, діоди зі структурою метал-напівпровідник (з бар’єром Шотткі) і діоди з гетеропереходом.
Розглянемо загальні характеристики фотодіодів:
квантову ефективність,
швидкість фотовідгуку і
(3) приладні шуми.

## Slide 13
Квантова ефективність – це кількість фотогенерованих електронно-діркових пар віднесене до кількості фотонів, що падають.
де Ip - фотострум, що обумовлений поглинанням падаючого оптичного випромінювання з потужністю Popt і довжиною хвилі  (що відповідає енергії фотона h).
Порівняльним критерієм якості є чутливість, яка визначається як відношення фотоструму до оптичної потужності:
Таким чином, для даної квантової ефективності чутливість лінійно зростає з ростом . Для ідеального фотодіода (=1) R=(/1,24) (А/Вт), де довжина  виражена в мікрометрах.
Одним із головних факторів, що визначають квантову ефективність, є коефіцієнт поглинання.
На рис 5 і 6 наведені залежності коефіцієнтів поглинання від довжини хвилі, які виміряні для різних фоточутливих матеріалів.

## Slide 14
Рис. 5. Залежність коефіцієнта поглинання від довжини хвилі випромінювання для різних фоточутливих матеріалів.
Рис. 6. Залежність коефіцієнта поглинання від довжини хвилі випромінювання для матеріалів, що чутливі в ІЧ – області спектра.

## Slide 15
Для Ge, Si і напівпровідникових сполук типу А3В5 при збільшенні температури криві зсуваються в область більших довжин хвиль. Для деяких сполук типу А4В6 (наприклад, PbSe) має місце обернена ситуація, що обумовлено розширенням забороненої зони при збільшенні температури.
Внаслідок того, що  сильно залежить від довжини хвилі, для даного напівпровідника область довжин хвиль, в якій можна отримати помітний фотострум, обмежена. Довгохвильова границя с визначається шириною забороненої зони напівпровідника і рівна 1,7 мкм для Ge і 1,1 мкм для Si. Для довжин хвиль більших с, значення  надто мале, щоб забезпечити помітне поглинання. Короткохвильова границя фотовідгуку обумовлена тим, що в області коротких хвиль коефіцієнт  дуже великий (105 см-1) і випромінювання поглинається в безпосередній близькості до поверхні, де часи рекомбінації малі. Внаслідок цього фотоносії рекомбінують раніше ніж виходять з поверхневого шару.
На рисунках вказані довжини хвиль, які відповідають випромінюванню деяких важливих лазерів.

## Slide 16
Рис. 7. Залежність квантової ефективності (суцільна крива) і чутливості (штрихова крива) різних фотодетекторів від довжини хвилі випромінювання.
На рис. 7 наведені типові залежності квантової ефективності від довжини хвилі для деяких високочастотних діодів і криві квантової ефективності, що відповідають заданим значенням чутливості.
В ультрафіолетовій і видимій областях спектру високу квантову ефективність мають фотодіоди зі структурою метал-напівпровідник. В ближньому ІЧ-діапазоні (на довжинах хвиль 0,8-0,9 мкм) в кремнієвих фотодіодах з просвітлюючим покриттям може бути досягнута квантова ефективність 100%. В області довжин хвиль 1,0-1,6 мкм високою
квантовою ефективністю характеризуються фотодіоди на Ge, а також на основі потрійних (наприклад, GaInAs) і четверних (наприклад, GaInAsP) сполук елементів 3 і 5 груп. Для забезпечення ефективної роботи в довгохвильовій області фотодіоди охолоджуються до низьких температур (наприклад, до 77 К).

## Slide 17
Швидкість фотовідгуку обмежується трьома факторами:
-дифузією носіїв;
-часом дрейфу через збіднену область;
-ємністю збідненої області.
Носії, що генеровані за межами збідненої області, повинні дифундувати до переходу, що суттєво збільшує час затримки. Щоб зменшити вплив дифузії, необхіжно формувати перехід поблизу поверхні.
Основна частина випромінювання поглинається в тому випадку, коли збіднена область досить широка (порядку 1/; при достатньо високих обернених зміщеннях дрейф носіїв здійчснюється зі швидкістю насичення. Збіднений шар, однак, не повинен бути досить широким, тому що час переносу буде обмежувати швидкість фотовідгуку. Крім того він не повинен бути і дуже вузьким, тому що за рахунок великої ємності С буде велика постійна часу RC (R - опір нагрузки). Оптимальною шириною збідненого шару вважається така ширина, при якій час переносу рівний приблизно половині періоду модуляції випромінювання.
Наприклад, для частоти модуляції рівній 10 ГГц, оптимальна ширина збідненого шару в кремнії (швидкість насичення 107 см/с) становить 5 мкм.

## Slide 18
Рис. 8. Процес детектування випромінювання (а) і еквівалентна схема фотодіода (б).
Для вивчення шумових властивостей фотодіоду розглядається узагальнений процес детектування випромінювання, який схематично зображений на рис. 8, а. При поглинанні оптичного сигналу і фонового випромінювання в фотодіоді генеруються електронно-діркові пари. Електрони і дірки розділяються електричним полем і дрейфують в протилежні сторони від p-n - переходу. При цьому через зовнішній нагрузочний опір протікає струм зміщення.
Еквівалентна схема фотодіода показана на рис. 8, б, де ip, (is-)1/2, Cj, Rj, Rs визначаються параметрами фотодіода. Компонента Cj ємність переходу, Rj - опір переходу, Rs - послідовний опір. Змінний опір RL відповідає зовнішньому нагрузочному опору, а Ri - вхідному опору підсилювача. Всі опори вносять в систему додаткові теплові шуми. Послідовний опір Rs зазвичай набагато менший ніж інші опори, тому його можна не враховувати.

## Slide 19
Рис. 9. Залежність NEP p-i-n - діода від величини опору навантаження при темновому струмі 150 пА і різних значеннях фонового струму.
де Ieq=IB+ID+2kT/qReq, IB - струм обумовлений фоновим випромінюванням, ID - темновий струм термічної генерації електронно-діркових пар в збідненій області, 1/Req=1/Rj+1/RL+1/Ri.
Для того, щоб збільшити чутливість фотодіода, необхідно  і Req збільшувати, а IB і ID зменшувати.
Потужність еквівалентна шуму (NEP), яка рівна середньоквадратичній оптичній потужності при S/N=1 і B=1 Гц, описується виразом
Залежність NEP від величини нагрузочного опору для типового кремнієвого фотодіода, розрахована при  = 75 %,  = 0,77 мкм і ID = 1,510-10 А, наведена на рис. 9. З графіка слідує, що NEP при наявності дробового шуму темнового струму або фонового випромінювання може бути досягнута лише при досить високих значеннях Req.

## Slide 20: Фототранзистор
Рис. 33. Біполярний фототранзистор (а) і складений фототранзистор (б).
Біполярні і уніполярні транзистори можуть виконувати функції фотодетекторів і, відповідно, називаються фототранзисторами. Характерний для цих приладів транзисторний ефект забезпечує високе підсилення. Разом з тим в порівнянні з фотодіодом фототранзистор більш складний при виготовленні і поступається йому швидкодією внаслідок великої площі.
Структура біполярного фототранзистора і його еквівалентна схема наведені на рис. 33, а.
Біполярний фототранзистор відрізняється від звичайного біполярного транзистора тим, що перехід база-колектор, який грає в ньому роль чутливого елементу (на рис. 33, а зображається у виді діода з паралельно підключеною ємністю), має більшу площу.

## Slide 21
Фототранзистори особливо ефективні у складі оптронів, оскільки забезпечують високий коефіцієнт перетворення за струмом (тобто, відношення вихідного струму фотодетектора до вхідного струму фотодіода), який досягає 50% і більше, тоді як при використанні фотодіодів цей коефіцієнт не перевищує 0,2%.
Біполярний фототранзистор може бути інтегрально суміщений з іншими приладами. Наприклад, використовуючи додатковий транзистор, можна сформувати складений фототранзистор з суттєво більшим коефіцієнтом підсилення.
Швидкодія розглянутих структур обмежується великою ємністю переходу база-колектор і знижується при збільшення підсилення за рахунок ефекту зворотнього зв’язку.
Так, типовий час відгуку для фотодіода становить 0,01 мкс, тоді як для біполярного фототранзистора він рівний 5 мкс, а для складеного фототранзистора 50 мкс.
Біполярний фототранзистор може бути інтегрально суміщений з іншими приладами. Наприклад, використовуючи додатковий транзистор, можна сформувати складений фототранзистор з суттєво більш високим коефіцієнтом підсилення (рис. 33, б).

## Slide 22
Фототранзистор може бути виготовлений на основі гетероструктури, наприклад, симетричної структури n-AlGaAs/p-GaAs/n-AlGaAs (рис.34, вставка).
Цей прилад характеризується високим значенням напруги запирання і коефіцієнта підсилення для обох полярностей зміщення і лінійною залежністю струму від напруги, яка проходить через початок координат (рис. 34).
Рис. 34. Вольт-амперна характеристика фото транзистора з двостороннім гетеро переходом.

## Slide 23
Ефективна інжекційна здатність забезпечується за рахунок того, що шар бази має більш вузьку заборонену зону, ніж шари колектора і емітера. Таким шляхом виключається присутнє звичайним транзисторам обмеження, що полягає в необхідності створення слабко легованого базового шару, і можна реалізувати умови, при яких збіднена область запірного шару в основному зосереджена в шарі колектора. Це дозволяє отримати в одному приладі високе підсилення і високу напругу запирання.
Прилад має симетричний коефіцієнт підсилення, який при напрузі запирання 10 В, що відповідає товщині бази GaAs 2,1 мкм, становить 180, а при при напрузі запирання 2,6 В, що відповідає товщині бази 0,3 мкм, рівний 3000.

## Slide 24
Рис. 35. Залежність фотоструму в області насичення від напруги на польовому електроді в МОН – транзисторі з підкладкою легованою індієм.
Структура кремнієвого МДН транзистора з ізольованим затвором є чутливою до ІЧ-випромінювання, схематично показана на рис. 35 (вставка). Підкладка p-типу легована бором, що дає мілкий акцепторний рівень, і індієм, що дає глибокий акцепторний рівень (глибина залягання 0,16 еВ від краю валентної зони).
В заповненому дірками стані центри індія нейтральні, а при збудженні дірок в валентну зону стають відємно зарядженими. Прилад працює наступним чином. Від’ємна напруга на польовому електроді викликає збагачення каналу; при цьому всі центри індія захоплюють дірки і переходять в нейтральний стан.

## Slide 25
Під дією ІЧ-випромінювання в діапазоні 2-7 мкм, що забезпечує енергію фотона, достатню для фотоіонізації центрів індія, відбувається збудження дірок в валентну зону. Цей процес приводить до збільшення сумарної густини заряджених акцепторів в області збіднення, що в свою чергу модулює провідність поверхневого каналу. Вираз для зміни порогової напруги має вид
де B– різниця потенціалів між рівнем Фермі і рівнем Фермі власного напівпровідника, Ci - питома ємність окисла, NA -концентрація бору і NIn - концентрація фотоіонізованих центрів індія. Струм в області насичення пропорційний (VG-VT)2 і, таким чином, зміна струму каналу може бути представлена в виді
На рис. 35 наведена залежність фотоструму в області насичення від напруги на польовому електроді. Отримана залежність добре узгоджується з рівнянням (59).
Використовуючи замість індія інші акцепторні домішки, можна забезпечити максимальне узгодження області чутливості приладу з необхідним спектральним діапазоном.
ІЧ-детектор може бути інтегрально суміщений з елементами накопичення і пам’яті і вихідним підсилювачем, що відкриває широкі перспективи для його використання в багатоелементних ІЧ-фотоприймачах великої ступеню інтеграції.

## Slide 26: Дякую за увагу!