## Slide 1: ОСНОВИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Лекція 12 Лавинно-пролітні діоди Інжекційно-пролітні діоди
Анатолій Євтух
Інститут високих технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

## Slide 2
1. Лавинно-пролітний діод (ЛПД).
Impact ionization avalanche transit time (IMPATT).
2. Інжекційно-пролітний діод (ІПД).
Barrier injection transit time (BARITT).
3. Двохшвидкісний пролітний діод (ДШПД).
Double velocity transit time (DOVETT).
(Швидкість носіїв біля одного контакту значно менша ніж біля другого).
4. Пролітний діод з захопленим об’ємним зарядом лавини.
(В режимі великого сигналу лавинний процес починається в області високого поля, а потім швидко розповсюджується на весь зразок, в результаті чого останній заповнюється високопровідною електронно-дірковою плазмою, просторовий заряд якої знижує напругу на діоді до дуже малих величин. Так як плазма не може бути швидко виведена з приладу, цей режим роботи названий режимом з захопленим об’ємним зарядом лавини).

## Slide 3: Лавинно-пролітний діод
Принцип роботи лавинно-пролітних діодів (ЛПД) оснований на виникненні від’ємного опору в діапазоні надвисоких частот, яке обумовлено процесами лавинного помноження носіїв і їх прольоту через напівпровідникову структуру.
Поява від’ємного опору обумовлена часовим запізненням цих двох процесів, що приводить до фазового зсуву між струмом і напругою.
«Лавинне запізнення» виникає за рахунок кінцевого часу наростання лавинного струму, а «пролітне запізнення» - за рахунок кінечного часу проходження носіями області дрейфу.
Опір діода від’ємний на деякій частоті, якщо сума цих часів рівна півперіоду коливання.
ЛПД є одним з самих потужних твердотільних джерел НВЧ коливань. ЛПД може генерувати в неперервному режимі найбільшу потужність в діапазоні частот, що відповідають міліметровим довжинам хвиль (тобто більше 30 ГГц).
Труднощі при роботі ЛПД в зовнішньому ланцюгу:
1) високий рівень шуму;
2) необхідність ретельного розрахунку ланцюгів (щоб уникнути розузгодження або навіть перегоряння діоду, оскільки реактивність велика і сильно залежить від амплітуди осциляцій).
IMPATT – impact ionization avalanche transit time

## Slide 4
Основними представниками сімейства лавинно-пролітних діодів є:
1.Діод Ріда.
2. Асиметричний різкий p-n перехід.
3. Симетричний p-n перехід (діод з двома дрейфовими областями).
4. Діод з двохшаровою базою.
5. Діод з трьохшаровою базою (модифікований діод Ріда).
6. P-i-n діод.

## Slide 5: Лавинно-пролітний діод Діод Ріда
Розподіл домішок (а), напруженості електричного поля (б) і ефективного коефіцієнта іонізації (в) при пробої в p+-n-i-n+ - діоді Рида.
В діоді Ріда область лавинного помноження розміщена на одному кінці відносно високоомного шару, що служить дрейфовим пролітним простором для генерованих носіїв заряду.
p+-n-i-n+
n+-p-i-p+
Ефективний коефіцієнт ударної іонізації:
де n і p - коефіцієнти ударної іонізації електронів і дірок відповідно і W – ширина збідненої області.
Умова лавинного пробою:

## Slide 6
Через сильну залежність коефіцієнтів ударної іонізації від напруженості електричного поля область лавинного помноження сильно локалізована, тобто практично весь процес помноження носіїв відбувається в вузькому шарі високого поля від 0 да xA , де xA- ширина області помноження.
Падіння напруги на області помноження- VA.
Оптимальна густина струму і максимальний ККД лавинно-пролітних діодів сильно залежать як від xA, так і від VA.
Шар поза областю помноження (xA≤x≤W) називається областю дрейфа.
Існують два граничні випадки розподілу домішки в діоді Ріда.
1. Якщо відсутня область з концентрацією домішки N2, то маємо різкий p+-n перехід.
2. Якщо відсітня область з концентрацією N1, то діод Ріда вироджується в p-i-n діод (діод Місави).
У випадку кремнієвого діода з симетричним різким p-n переходом область помноження розміщена поблизу центра збідненої області. Невелика асиметрія коефіцієнту ударної іонізації по відношенню до точки, в якій напруженість електричного поля максимальна, повязана з тим, що в кремнії n і p сильно різняться. Якщо n  p , як це має місце в GaP, ефективний коефіцієнт іонізації
i область лавинного помноження симетрична по відношенню до точки x=0.

## Slide 7: Діод з асиметричним різьким p+-n переходом. Діод з симетричним різьким p-n переходом.
Розподіл домішок, напруженості електричного поля і ефективного коефіцієнта іонізації в діоді з асиметричним різким p-n - переходом (діод з однією дрейфовою областю) (а) і в p+-p-n-n+ - діоді з симетричним різким p-n - переходом (діод з двома дрейфовими областями) (б).

## Slide 8: Діод Ріда з двохшаровою базою і трьохшаровою базою
Розподіл домішок, напруженості електричного поля і ефективного коефіцієнта іонізації в в модифікованих діодах Ріда: з двохшаровою базою (а) і з трьохшаровою базою (б).
Модифікована структура Ріда – діод з двохшаровою базою, в якому концентрація N2 суттєво перевищує відповідну величину для діода Ріда.
Друга модифікація діода Ріда – діод з трьохшаровою базою. В діоді «згусток» заряду Q розташований в точці x=b. Оскільки достатньо висока напруженість електричного поля залишається постійною між точками x=0 і x=b, то максимальне поле може бути меншим, ніж в діоді з двохшаровою базою.
В p-i-n діодах електричне поле однорідне у всій i-області при малих струмах. В цьому випадку область лавинного помноження відповідає всій ширині шару власної концентрації.

## Slide 9: Напруга пробою
Максимальна напруженість електричного поля при пробої як функція концентрації для асиметричних і симетричних різьких переходів з Si і GaAs.
Асиметричні різкі p-n переходи:
Симетричні різкі p-n переходи:
Напруга пробою і ширина збідненої області в діоді Ріда і діоді з двошаровою базою:

## Slide 10
Напруга пробою і ширина збідненої області в діоді з трьохшаровою базою:
Оскільки напруженість електричного поля приблизно постійна при 0  x  b, ефективний коефіцієнт ударної іонізації =1/b. Максимальну напруженість електричного поля можна знайти, якщо відома залежність коефіцієнта іонізації від поля.

## Slide 11: Конструкція приладу
Структура деяких ЛПД.
а – діод створений за допомогою дифузії або подвійної епітаксії; б – бар’єр Шотткі; д – діод з двохшаровою базою; г – діод з двома областями дрейфу створений за допомогою іонної імплантації.
Лавинно-пролітні діоди зазвичай конструюються так, щоб вихідна потужність і ККД були максимальні.
Діодна структура, яка зображена на рис.а, отримана за допомогою подвійної епітаксії або дифузії в епітаксій ний шар. Для зниження послідовного опору використовують n+ підкладку. Товщину епітаксійного шару слід контролювати, щоб при пробої була відсутня область не змикання. При роботі на високих частотах навіть підкладка n+ типу повинна бути досить тонкою (порядку декілька мікрометрів), щоб знизити втрати і вплив неоднорідностей через скін-ефект.

## Slide 12
На рис.б показаний ЛПД з бар’єром Шотткі, який являє собою випрямляючий контакт метал-напівпровідник. Не дивлячись на те, що розподіл електричного поля в структурах, показаних на рис.а і б ідентичний, діод з бар’єром Шотткі має ряд переваг. По-перше, напруженість електричного поля максимальна на металургійній границі розділу, і тому тепло, що виділяється легко виводиться через металічний контакт. Діод може бути виготовлений у формі зрізаного конуса (рис.б) з метою зниження впливу крайових ефектів, пов’язаних з великою напруженістю електричного поля, і отримання однорідної області пробою. По-друге, діод з бар’єром Шотткі можна створити при відносно низьких температурах, при яких не відбувається порушення високоякісної структури епітаксійного шару. Однак такі діоди мають суттєвий недолік. Справа в тому, що в присутності електронів і дірок високих енергій атоми напівпровідника можуть хімічно діяти на метал, що приводить до погіршення характеристик контакту.
Бар’єр Шотткі можна також використовувати в модифікованому діоді Ріда, якщо замість p+ шару нанести металічний контакт (рис.в). Оскільки в бар’єрах Шотткі головну роль грають основні носії, ефект накоплення неосновних носіїв, який має місце в звичайних структурах Ріда, тут несуттєвий, а ККД може бути навіть вищим.
Використовуючи модифіковані структури Ріда, можна отримати значно більші ККД в порівнянні зі звичайними діодами з постійним профілем домішки. Однак при виготовленні модифікованих діодів Ріда вимагається більш строгий контроль профілю домішки, щоб отримати прилад з заданою частотною характеристикою.

## Slide 13
Метод самообмеженого анодного травлення використовується для зменшення товщини високолегованого шару (в діоді з двошаровою базою) і низьколегованого шару (в діоді з трьохшаровою базою) з метою отримання оптимальної напруги пробою (тобто робочої частоти).
В більшості бар’єрів Шотткі на GaAs висота бар’єра велика, а зворотній струм насичення малий. Однак платина реагує з арсенідом галію при робочих температурах, утворюючи PtAs2 і викликаючи зміщення поверхні бар’єра. Це «в’їдання» платини в арсенід галію змінює напругу пробою і приводить до деградації приладу. Ефект можна контролювати, якщо нанести на підкладку шар платини товщиною 20-50 нм з послідуючим нанесенням шару ртуті для обмеження реакції платини з арсенідом галію.
На рис.г показана структура діода створеного за допомогою методу іонної імплантації. У випадку бору чи фосфору, які найбільш часто використовуються при легуванні напівпровідників, глибина проникнення іонів становить 0.5 мкм/100 кеВ. Тому шар шириною 1 мкм можна легко отримати на установці для іонної імплантації з енергією іонів, рівною декільком сотням кілоелектронвольт. Такі джерела використовуються при виготовленні ЛПД, які працюють в діапазоні міліметрових довжин хвиль. До переваг цього методу слід віднести можливість виготовлення структур з двома дрейфовими областями (рис.г), в яких вихідна потужність і імпеданс, віднесені до одиниці площі, приблизно в два рази більші. Тому очікується, що такі структури будуть генерувати більші вихідні потужності з більш високими ККД.

## Slide 14
Два НВЧ корпуси з поміщеними в них ЛПД.
ЛПД можуть бути виготовлені методом молекулярно-променевої епітаксії. Оскільки при цьому можна контролювати рівень легування і товщину аж до атомних розмірів, допускається, що даний метод виявиться досить корисним при створенні ЛПД, що працюють в міліметровому і субміліметровому діапазоні довжин хвиль.
Виготовлений діод зазвичай монтують в НВЧ корпус. Два типові корпуси показані на рис. В обох випадках діод кріпиться дифузійною областю або металічним електродом на мідний або алмазний тепло відвід для забезпечення ефективного охолодження переходу під час роботи.

## Slide 15: Зв’язок параметрів діода з частотою
Наближені співвідношення між параметрами ЛПД і робочою частотою.
З малосигнальної теорії можна отримати наближені співвідношення між різними параметрами діода і робочою частотою.
Параметр | Залежність від частоти
Площа поперечного перерізу перехода, А Густина постійного струму, J Ширина збідненої області, W Напруга пробою, VB Вихідна потужність, Pout температурні обмеження обмеження пов’язані з властивостями напівпровідників ККД,  | f-2 f f-1 f-1 f-1 f-2 Не залежить
Оскільки ширина збідненої області W обернено пропорційна робочій частоті , площа приладу, пропорційна W2 , залежить по закону f-2.

## Slide 16
Обмеження на вихідну потужність. Допускається, що при низьких частотах коефіцієнт корисної дії буде дуже слабо залежати від частоти. Однак в діапазоні міліметрових довжин хвиль густини робочих струмів великі (f), а площа мала (f-2), тому робоча температура діода висока. Підвищення температури в свою чергу приводить до збільшення оберненого струму насичення і зниження ККД. Крім того скін-ефект, тунельний та інші ефекти, які пов’язані з високими частотами і сильними електричними полями, також погіршують ККД. Отже, по мірі збільшення частоти слід очікувати зменшення ККД.
Залежність порогової частоти від густини струму.
На рис. наведена залежність порогової густини струму, тобто мінімальної густини струму, при якій починається генерація, від частоти. Відмітимо, що порогова густина струму змінюється приблизно як квадрат частоти у відповідності з загальними висновками, зробленими вище.

## Slide 17: Звязок параметрів діода з частотою
Залежність ширини збідненої області від частоти в Si і GaAs -ЛПД (SD - одна область дрейфа).
Залежність оптимальної ширини збідненої області від частоти для ЛПД з кремнію і арсеніду галія приведена на рис.
Оптимальна ширина збідненої області змінюється обернено пропорційно частоті. При частотах вищих 100 ГГц ширина збідненої області менша 0,5 мкм.
Така мала ширина шару може дати уяву про труднощі, з якими приходиться зіштовхуватись при виготовлені модифікованих діодів Ріда і діодів з двома дрейфовими областями, які працюють в цьому діапазоні частот.

## Slide 18
В даний час найбільша величина потужності на квадрат частоти отримана для діодів з двома дрейфовими областями.
Переваги діодів з двома дрейфовими областями обумовлені тим, що в цих діодах електрони і дірки, які генеруються в лавині, пролітаючи відповідні дрейфові області, здійснюють роботу проти сил високочастотного електричного поля. В діодах з однією дрейфовою областю використовується лише один тип носіїв.
Створений методами іонної імплантації кремнієвий ЛПД з двома дрейфовими областями в неперервному режимі генерує потужність вище 1 Вт при частоті 50 ГГц при максимальному ККД 14 %. Ці дані можна порівняти з характеристиками аналогічних діодів з однією дрейфовою областю, які генерують потужність 0.5 Вт при ККД 10 %.

## Slide 19
Характеристики ЛПД і ІПД. Рядом з експериментальними точками вказані значення КПД у відсотках.SD – одна область дрейфа; DD – дві області дрейфа.
При низьких частотах вихідна потужність обмежена тепловими ефектами і залежить від частоти як 1/f , а при більш високих частотах ( 50 ГГц) потужність обмежена характеристиками носіїв і пропорційна 1/f2 . На частотах, близьких до 10 ГГц, для модифікованих діодів з трьохшаровою базою і контактом отримані к.к.д., близькі до 40%. ЛПД є найбільш потужним твердо тільним джерелом НВЧ коливань. Із всіх твердо тільних приладів ЛПД можуть генерувати максимальну потужність в неперервному режимі в міліметровому діапазоні довжин хвиль.

## Slide 20
Інжекційно-пролітні діоди
Оскільки в ІПД немає запізнення, обумовленого кінцевим часом наростання лавини, вважається, що ці прилади будуть генерувати менші потужності при більш низьких ККД в порівнянні з лавинно-пролітними діодами. З іншої сторони, шум зв’язаний з інжекцією носіїв заряду через бар’єр, менший лавинного шуму ЛПД. Низький рівень шуму і гарна стабільність дають змогу застосовувати ІПД в якості гетеродина. Інжекційно-пролітні діоди мають більшу потужність і меншу величину мінімального виявного сигналу, ніж ЛПД або прилади на ефекті між долинного переходу електронів при їх використанні в якості допплерівських детекторів.
Інжекційно-пролідний діод належать до сімейства пролітних НВЧ діодів. В основі його роботи лежать два механізми: 1) термоемісія (інжекція) і дифузія неосновних носіїв через прямо зміщений бар’єр і 2) проліт носіїв через область дрейфу, що приводить до запізнення фази на кут прольоту 3/2). Зазвичай ІПД малопотужні і мають низькі ККД, однак відношення сигнал/шум краще, ніж у інших діодів. ІПД використовуються найчастіше в якості гетеродинів в НВЧ приймачах.

## Slide 21
Структура метал-напівпровідник-метал (МНМ –структура).
а- МНМ-структура з однорідно легованим напівпровідником n- типу; б- розподіл просторового заряду при малих зміщеннях діода; в- розподіл поля; г- енергетична діаграма.
де W1 і W2 - ширина збіднених областей прямо- і обернено зміщених бар’єрів відповідно, ND - концентрація іонізованої домішки і Vbi - контактна різниця потенціалів.
Інжекційно-пролятний діод являє собою два випрямляючі контакти зі спільною базою, яка в робочих умовах повністю збіднена носіями. Розглянемо протікання струму в такому діоді. Спочатку розглянемо протікання електричного струму в симетричній структурі метал-напівпровідник-метал (МНМ) з однорідно легованим шаром напівпровідника n-типу.
Обернено зміщений діод (менша позитивна напруга прикладена до контакту 1, причому контакт1 зміщений, таким чином, в прямому напрямку, а контакт 2 – в оберненому. Ширина збіднених областей визначається наступними рівняннями:

## Slide 22
При цих умовах повний струм дорівнює сумі оберненого струму насичення діода Шотткі з висотою бар’єра Bn, генераційно-рекомбінаційного струму і струму поверхневих витоків.
По мірі збільшення напруги врешті-решт відбудеться змикання збідненої області контакту, який зміщений в оберненому напрямку, зі збідненою областю прямо зміщеного контакту.
Розподіл електричного поля і енергетична діаграма МНМ структури при проколі (а) і в умовах плоских зон (б).
Відповідна напруга називається напругою змикання (або напругою проколу) VRT. Цю напругу можна знайти прирівнявши W1+W2=W (де W - ширина n-області):
VRT – напруга змикання або напруга проколу.

## Slide 23
VFB - напруга плоских зон
При подальшому збільшенні напруги енергетичні зони на контакті 1 стають плоскими. В цьому випадку електричне поле при x=0 рівне нулю, а падіння напруги на першому контакті V1=Vbi (рис.б). Відповідна напруга називається напругою плоских зон VFB:
Залежність напруги плоских зон від концентрації домішки в кремнієвих діодах з різною шириною бази наведена на рис. Для заданої ширини бази максимальна величина VFB обмежена напругою лавинного пробою.
Залежність напруги плоских зон від концентрації домішки в кремнієвих діодах з різною шириною бази. Для заданої ширини бази максимальна величина напруги плоских зон обмежена напругою лавинного пробою.

## Slide 24
Величина постійного зміщення ІПД в умовах генерації НВЧ-потужності зазвичай лежить між VRT і VFB. В цьому випадку (VRT <V< VFB) прикладена напруга V зв’язана з висотою бар’єра зміщеного в прямому напрямі наступним співвідношенням:
Положення точки xR, де відбувається змикання збіднених областей, визначається рівнянням:
Після змикання збіднених областей струм термічно емітованих через бар’єр Bp дірок стає домінуючим:
де Ap* - ефективна постійна Річардсона. З рівняння
Для VVRT отримуємо:
Таким чином, після змикання збіднених носіями областей залежність струму від напруги буде експоненційною.

## Slide 25
Якщо струм настільки великий, що концентрація інжектованих носіїв порівняна з концентрацією іонізованої домішки, об’ємний заряд рухливих носіїв впливає на розподіл електричного поля в області дрейфу. Це явище називається ефектом обмеження об’ємним зарядом.
Викладені вище міркування можна застосувати і для інших структур, таких як p+-n-p+ і p+-i-n- -p+ діоди (рис.). Вирази для напруг змикання і плоских зон в p+-n-p+ діоді мають такий же вигляд, як і для МНМ структури. Для ускладненої p+-i-n- -p+ структури із аналогічних міркувань також можна отримати величини VRT, VFB, xR і співвідношення між прикладеною напругою і падінням напруги на зміщеному в прямому напрямку переході.
Розподіл електричного поля при малих зміщеннях і проколі та енергетичні діаграми при проколі для p+-n-p+ - структури (а) і p+-i-n- -p+ -структури (б).

## Slide 26
Протікання струму через p+-n-p+ - діод, в якому відбувся прокол, визначається тими ж механізмами, що і в МНМ структурі. Єдиною відмінністю є відсутність множника exp(-qBp/kT) у випадку інжекції носіїв через зміщений в прямому напрямку p+-n - перехід.
Висота бар’єра в структурі PtSi-Si рівна 0.2 еВ. Отже, при температурі 300 К і заданій напрузі, яка перевищує напругу змикання, струм p+-n-p+ діода буде приблизно в 3000 разів більший струму МНМ структури. При кімнатній температурі JFB (=A*T2) складає 107 А/см2. Тому в звичайних робочих умовах ефект обмеження об’ємним стає суттєвим при струмах, значно менших JFB.

## Slide 27
Вольт-амперна характеристика кремнієвого p+-n-p+ - діода в умовах роботи з проколом.
Типова вольт-амперна характеристика кремнієвого p+-n-p+ діода з концентрацією домішки 51014 см-3 і шириною бази 8.5 мкм наведена на рис. Напруга плоских зон дорівнює 29 В, а напруга змикання складає 21 В. Відмітимо, що спочатку струм зростає експоненційно, а потім лінійно з напругою.
Для ефективної роботи ІПД необхідно контролювати величину інжектованого заряду. Тому струм має різко зростати зі збільшенням напруги. Лінійна вольт-амперна залежність, зв’язана з ефектом обмеження об’ємним зарядом, буде погіршувати характеристики приладу. Зазвичай оптимальна густина струму значно менша J=qvsND.

## Slide 28
Описаний вище діод зі змиканням збіднених областей використовується в якості швидкодіючого обмежувача напруги, оскільки струм в такому діоді різко зростає, як тільки напруга перевищить напругу змикання. Ефект накоплення заряду практично відсутній; крім того, діод має гарну температурну стабільність.
Були створені діоди зі змиканням з робочою напругою 1.5 В, причому характеристики були порівняльні і навіть кращі, ніж характеристики зінерівського діода, в якому використовується явище лавинного пробою або тунелювання (при великих напругах – лавинний пробій, при малих – тунелювання).

## Slide 29: Дякую за увагу!