## Slide 1: ОСНОВИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Лекція 15 Напівпровідникові лазери
Анатолій Євтух
Інститут високих технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

## Slide 2: Фізика напівпровідникових лазерів
Напівпровідникові лазери, подібно іншим лазерам (таким як рубіновий чи лазер на суміші He-Ne) випускають випромінювання когерентне в просторі і часі. Це значить, що випромінювання лазера високо монохроматичне (має вузьку смугу спектру) і створює направлений промінь світла.
Відмінні особливості напівпровідникових лазерів:
1. В звичайних лазерах квантові переходи відбуваються між дискретними рівнями; тоді як в напівпровідникових лазерах переходи обумовлені зонною структурою матеріалу.
2. Напівпровідникові лазери мають дуже малі розміри (0,1 мм в довжину), і, так як активна область в них дуже вузька (1 мкм і менш), розходження лазерного променя значно більше, ніж у звичайного лазера.
3. Просторові і спектральні характеристики випромінювання напівпровідного лазера сильно залежать від властивостей матеріалу з якого зроблений перехід (таких властивостей, як структура забороненої зони і коефіцієнт заломлення).
4. В лазері з p-n переходом лазерне випромінювання виникає безпосередньо під дією струму, що протікає через прямо зміщений діод. В результаті система в цілому дуже ефективна, оскільки дає змогу легко здійснювати модуляцію випромінювання за рахунок модуляції струму. Оскільки напівпровідникові лазери характеризуються дуже малими часами стимульованого випромінювання, модуляція може здійснюватись на високих частотах.

## Slide 3: Фізика напівпровідникових лазерів
Рис. 22. Залежність втрат від довжини хвилі випромінювання в кварцевому волокні. Позначені три значення довжини хвилі, що являють найбільший інтерес.
Завдяки малим розмірам і можливості високочастотної модуляції напівпровідниковий лазер являє собою один з перспективних джерел випромінювання для волоконно-оптичних систем зв’язку.
На рис. 22 приведена залежність втрат від довжини хвилі для експериментальних оптичних волокон. На графіку виділені три значення довжини хвилі, які являють практичний інтерес.
1. В інтервалі довжин хвиль поблизу 0.9 мкм в якості джерел випромінювання використовують гетеро лазери на основі GaAs – AlxGa1-xAs, а в якості фотодетекторів - Si -фотодіоди або Si -фотодіоди з лавинним помноженням.

## Slide 4
=1,3 мкм
=1,55 мкм
Лазери: четверні з’єднання GaxIn1-xAsyP1-y - InP
Фотодетектори: Ge- лавинні фотодіоди або фотодіоди на потрійних і четверних сполуках.
=0,9 мкм
Лазери: GaAs-AlxGa1-xAs
Фотодетектори: Si-фотодіоди або Si -фотодіоди з лавинним помноженням.
2. Поблизу довжин хвиль 1.3 мкм волокно має низькі втрати (0.6 дБ/км) і слабку дисперсію, а в околиці довжин хвиль 1.55 мкм втрати досягають мінімального значення 0,2 дБ/км. Для цих двох довжин хвиль в якості джерел випромінювання можуть використовуватись лазери на основі четвертних сполук типу AIIIBV, таких як GaxIn1-xAsyP1-y - InP, а в якості фотодетекторів – германієві лавинні фотодіоди, а також фотодіоди на потрійних і четвертних сполуках.
3. Волоконно-оптичні лінії зв’язку для більших значень довжин хвиль потребують волокна з виключно низькими втратами, а також ефективні джерела випромінювання (наприклад світло діоди PbS0,1Se0,9 ) і чутливі фотодетектори.

## Slide 5
Перелік напівпровідникових матеріалів, які проявляють лазерні властивості, постійно зростає. В даний час фактично всі лазерні напівпровідники мають пряму заборонену зону. Це обумовлено тим, що випромінювальні переходи в прямо зонних напівпровідниках являють собою процес першого порядку (імпульс зберігається автоматично) і ймовірність переходів висока. В напівпровідниках з непрямою зоною випромінювальна рекомбінація виступає як процес другого порядку (тобто збереження імпульсу і енергії при переходах забезпечується участю фононів або інших факторів розсіювання), так що ймовірність випромінювальних переходів суттєво нижча. Крім того, в непрямо зонних напівпровідниках при збільшенні ступеню збудження втрати, пов’язані з поглинанням випромінювання на вільних носіях, які інжектуються, зростають швидше, ніж підсилення.

## Slide 6: Напівпровідникові матеріали
Рис. 23. Інтервали довжин хвиль, для яких є чи можуть бути створені гетеролазери на з’єднаннях А3В5 і А4В6.
На рис. 23 наведений діапазон довжин хвиль лазерного випромінювання, що включає спектральні інтервали випромінювання різних напівпровідників і, який охоплює область спектру від ультрафіолетовогї до інфрачервоної.
Найбільш інтенсивні дослідження і розвиток отримали GaAs і споріднені йому тверді розчини елементів А3В5.

## Slide 7
Сполуки А4В6, такі як PbS, PbTe, PbSe і споріднені їх тверді розчини такою мають лазерні властивості.
В цих сполуках, які відносяться до прямо зонних матеріалів, енергетичні екстремуми в зоні Бріллюена локалізовані вздовж напрямку <111> на відміну від GaAs, у якого екстремуми розміщені в центрі зони.
Розглянемо прилади на основі напівпровідникових сполук типу AIIIBV. Якщо вузли гратки, що відповідають елементам ІІІ групи, випадковим чином зайняті різними атомами елементів цієї групи або подібна ситуація реалізується у вузлах гратки елемента V групи, то такі елементи відносяться до кристалічних твердих розчинів. При їх описі часто використовують позначення типу AxB1-xC і AxB1-xCyD1-y відповідно для потрійних і четвертних сполук, де A і B – елементи ІІІ групи, а C і D - елементи V групи. В межах кожної групи елементи можуть бути розміщені в алфавітному порядку або у відповідності до їх атомних номерів. Ми будемо використовувати алфавітний порядок розміщення елементів всередині груп.
До найбільш важливих складних сполук відносяться тверді розчини AlxGa1-xAsySb1-y і GaxIn1-xAsyP1-y.

## Slide 8
Рис. 24. Ширина забороненої зони і постійна гратки для твердих розчинів типу А3В5.
На рис. 24 наведена діаграма значень ширини забороненої зони і постійної гратки для бінарних напівпровідників типу AIIIBV і їх проміжних потрійних і четвертних сполук. Для створення структур зі знехтувано малою густиною станів на границі розділу необхідні пари напівпровідників з близькими постійними гратки. При використанні GaAs (a = 0,56533 нм) в якості підкладки для гетеро структури з потрійною сполукою AlxGa1-xAs можна досягти неузгодження граток менше 0,1 %. Аналогічно підкладка з InP (a = 0,58686 нм) може мати майже ідеальне узгодження постійних гратки з четвертною сполукою GaxIn1-xAsyP1-y, що позначено вертикальними лініями на рис. 24.

## Slide 9: Стимульоване випромінювання
Рис. 25. Три основні типи переходів між двома енергетичними рівнями E1 і E2. Чорними кружками позначені стани атома. а- поглинання; б- спонтанне випромінювання; в- стимульоване випромінювання.
Робота лазера пов’язана з трьома основними процесами, які обумовлені переходом носіїв: 1) поглинанням, 2) спонтанною емісією і 3) стимульованим випромінюванням.
Для опису цих процесів розглянемо два енергетичні рівні E1 і E2, один із яких характеризує основний, а інший – збуджений стан атома (рис. 25). Будь-який перехід між цими станами супроводжується випусканням або поглинанням фотона з частотою, яка визначається із співвідношення h12=E2 – E1, де h – постійна Планка. При звичайних температурах більшість атомів знаходяться в основному стані.

## Slide 10
Час життя пов’язаний зі спонтанною емісією (тобто середній час збудженого стану) може змінюватись в широкому діапазоні, зазвичай в межах 10-9-10-3 с, в залежності від параметрів напівпровідника, таких як структура зон (пряма чи непряма) і густина рекомбінаційних центрів.
Зіткнення фотона, що має енергію h12 з атомом, який знаходиться в збудженому стані, стимулює миттєвий перехід атома в основний стан з випусканням фотона з енергією h12 і фазою, що відповідає фазі падаючого випромінювання. Цей процес називається стимульованим випромінюванням (рис. 26, в).
Ця ситуація порушується в результаті впливу на систему фотона з енергією рівною h12. Атом в стані E1 поглинає фотон і переходить в збуджений стан E2. Це і складає процес поглинання випромінювання (рис. 25, а). Збуджений стан є нестабільним і через короткий проміжок часу без будь-якої зовнішньої дії атом переходить в основний стан, випускаючи фотон з енергією h12. Цей процес називається спонтанною емісією (рис. 25, б).

## Slide 11: Лазери на основі подвійних гетероструктур
Рис. 26. Основна структура лазера з p-n переходом у виді резонатора Фабрі-Перо.
На рис. 26 показана базова структура лазера з p-n - переходом Дві бокові грані структури сколюються або поліруються перпендикулярно до площини переходу. Дві інші грані робляться шорсткими для того, щоб виключити випромінювання в напрямках, які не співпадають з головним. Така структура називається резонатором Фабрі-Перо.

## Slide 12
Зміщення лазерного діода в прямому напрямку викликає протікання струму. Спочатку, при низьких значеннях струму виникає спонтанне випромінювання, що розповсюджується в усіх напрямках. При збільшенні зміщення струм досягає порогового значення, при якому складаються умови для стимульованого випромінювання, і p-n перехід випускає монохроматичний і строго направлений промінь світла (рис. 26).
Для гомоструктур (наприклад, p-n -переходів на основі GaAs) порогова густина струму швидко збільшується з ростом температури. При кімнатній температурі типове значення Jth (отримане при вимірах в імпульсному режимі) складає 5,0104 А/см2. Така велика густина струму складає серйозні труднощі при реалізації режиму неперервної генерації при 300 К. З метою зменшення порогової густини струму були запропоновані, а потім за допомогою епітаксійної технології реалізовані лазери на гетероструктурах.

## Slide 13
Рис. 27. Порівняльні характеристики деяких лазерних структур. а- гомоструктура; б- структура з одним гетеропереходом; структура з двома гетеропереходами.
На рис. 27 схематично зображені гомоструктура, структури з одним і двома гетеропереходами, і їх зонні діаграми в умовах прямого зміщення, а також профілі розподілу показника заломлення і інтенсивності світла, яке генерується в p-n переході. Як видно із рис. 27, в структурі з двома гетеро переходами носії зосереджені всередині активної області , яка обмежена з обох сторін потенціальними бар’єрами; випромінювання також обмежено цією областю внаслідок стрибкоподібного зменшення показника заломлення за її межами.
Ці обмеження сприяють підсиленню стимульованого випромінювання і відповідно зменшенню порогової густини струму.

## Slide 14
Рис. 28. Температурна залежність порогової густини струму для трьох лазерних структур.
На рис. 28 для порівняння наведені залежності Jth від робочої температури для трьох структур, які зображені на рис. 27. Слід відмітити, що найслабша температурна залежність спостерігається для лазерів на подвійних гетеро структурах (ДГ – лазери). Оскільки Jth в ДГ-лазерах при 300 К може досягати значень 103 A/см2 і менших, виявляється можливим реалізовувати режими неперервної генерації при кімнатній температурі. Завдяки цьому лазери знайшли широке застосування в науці і промисловості, зокрема в волоконно-оптичних системах зв’язку. Далі будемо в основному розглядати ДГ-лазери.

## Slide 15: Хвилеводний ефект
Рис. 29. Трьохшаровий діелектричний хвилевод (а) і хід променів в ньому (б).
В ДГ-лазері світло утримується і направляється діелектричним хвилеводом.
Якщо показники заломлення шарів задовольняють умові
Коефіцієнт оптичного обмеження.
На рис. 29,а показаний діелектричний хвилевід на основі трьохшарової структури, в якій активний шар розміщений між двома неактивними шарами.
то кут падінні променю 12 на границі розділу між шарами 1 і 2 буде більше критичного. Аналогічна ситуація спостерігається на границі розділу шарів 2 і 3.

## Slide 16
Таким чином, якщо показник заломлення активної області більший показників заломлення оточуючих її шарів, то електромагнітне випромінювання розповсюджується в напрямку, паралельному границі розділу шарів.
В лазерах з гомоструктурою різниця між показником заломлення центрального шару хвилеводу і показниками заломлення сусідніх шарів становить лише 0,1 – 1 %. В гетеро лазерах можна задати більш суттєву зміну показників заломлення на кожному гетеропереході (до  10 %) і тим самим забезпечити чітко виявлене обмеження випромінювання.

## Slide 17: Робочі характеристики лазерів. Лазерні структури
Низька порогова густина струму в гетеролазерах забезпечується двома факторами:
1) обмеженням носіїв енергетичними бар’єрами між активною областю і шаром напівпровідника з більш широкою забороненою зоною;
2) оптичним обмеженням за рахунок різкого зменшення показника заломлення за межами активної області.
а) Jth500 A/см2.
В ДГ-лазерах обмеження обох типів відбувається всередині активного шару на одній і тій же товщині.
Для створення гетеролазерів використовуються і деякі інші гетеро структури. На рис. 43, а показана послідовність шарів в гетеролазері з роздільним обмеженням і наведені залежності ширини забороненої зони, показника заломлення і розподіл інтенсивності світла в напрямі, який перпендикулярний площині переходу. Скачок Eg на границі між GaAs і Al0.1Ga0.9As достатній для того, щоб обмежити кількість носіїв в середині шару товщиною d, в той же час скачок n на цій границі не забезпечує оптичного обмеження. Більша величина скачка показника заломлення між Al0.3Ga0.7As і Al0.1Ga0.9As служить для оптичного обмеження і формує оптичний хвилевод товщиною W. В такій структурі була отримана низька порогова густина струму Jth  500 А/см2.

## Slide 18
Рис. 43. Енергетична діаграма, показник заломлення і інтенсивність світла в трьох типах гетеролазерів. а- ДГ-лазер з роздільним обмеженням; б- ДГ-лазер з розширеним хвилеводом; в- чотирьохшаровий гетеролазер.
Чотиришаровий гетеролазер з розширеним хвилеводом (рис. 43, б) має структуру, аналогічну структурі ДГ-лазера з роздільним обмеженням, за виключенням того, що в ньому в якості хвилеводу використовується p-n - гомоперехід, який розміщений між двома гетеропереходами. Більша частина струму, що протікає через перехід, обумовлена інжекцією електронів в p - шар, який грає роль активної області. Гетероперехід p-GaAs/p-AlxGa1-xAs забезпечує оптичне і електронне обмеження.
Переваги таких лазерів полягають в тому, що в них на відміну від ДГ-лазерів збільшення товщини оптичного хвилеводу W досягається без суттєвого зростання Jth. Оскільки в таких лазерах переріз оптичного хвилеводу може бути збільшений, то в порівнянні з ДГ-лазерами вони можуть випромінювати більшу потужність.

## Slide 19
На рис. 43, в показаний чотиришаровий гетеролазер, в якому шар n-GaAs замінений шаром n - AlyGa1-yAs з y = 0,1-0,2. Ця структура може працювати в режимі генерації основної поперечної моди при порівняно низькій густині Jth, має високу вихідну потужність і відносно невелике розходження променю.
Більшість гетеролазерів мають плоску геометрію.
В усіх розглянутих структурах зворотній зв’язок необхідний для генерації лазерного випромінювання, забезпечується за рахунок відбиття на торцевих гранях резонатора, сформованих сколюванням або поліровкою. Зворотній зв’язок може бути також отриманий шляхом періодичної зміни показника заломлення всередині оптичного хвилевода, що зазвичай досягається гофруванням границі розділу між двома діелектричними шарами.

## Slide 20
Рис. 46. Залежність порогової густини струму і довжини хвилі генерації від температури p-n переходу. На вставці показаний лазер з розподіленим зворобнім зв’язком (РЗЗ-лазер).
Приклад такої структури наведений на рис. 45 (вставка). Періодична зміна, яка задається конструкцією приладу, викликає інтерференцію. Лазери, в яких використовуються такі гофровані струтури, називаються лазерами з розподіленим зворотнім зв’язком (РЗЗ) або розподіленим брегівським відбивачем (РБВ). Ці гетеролазери можуть з успіхом використовуватись в інтегральній оптиці в якості джерел випромінювання. На рис. 45 наведені характеристики лазера з росподіленим зворотнім зв’язком і (для порівняння) лазера з резонатором Фабрі-Перо.

## Slide 21
В температурному діапазоні 150-400 К для РЗЗ-лазера спостерігаються дві ТЕ-моди і одна ТМ-мода. Випромінювання лазера з резонатором Фабрі-Перо пов’язане з температурною залежністю ширини забороненої зони, а зміна довжини хвилі генерації РЗЗ-лазера – з більш слабкою температурною залежністю показника заломлення.

## Slide 22
Рис. 46. Зонна діаграма гетероструктури з квантовою ямою (а), діаграма густини станів (б) і фононне розсіяння в гетеролазері з квантовою ямою (в).
В даний час створені напівпровідникові лзери на основі структур з надграткою. Такі прилади називаються гетеролазерами з квантовими ямами. Зменшення товщини активного шару ДГ-лазера до величини, яка порівняльна з довжиною хвилі де Бройля для носіїв ( = h/p, де h – постійна Планка, а p – імпульс), приводить до двовимірного квантування і виникнення дискретних рівнів. Енергія рівнів залежить від величини потенціальних бар’єрів на границях кінечної прямокутної ями.

## Slide 23
На рис. 46, а наведена енергетична діаграма гетероструктури AlxGa1-xAs - GaAs, в якій Lz  10 нм. Рівні E1, E2 є енергетичними станами електронів, Ehh1, Ehh2, Ehh3 -стани важких дірок, Elh1, Elh2 -легких дірок.
На рис. 46, б наведена відповідна діаграма густини станів. Напівпараболи, що являють собою краї зони провідності EC і валентної зони EV, відповідають густинам станів об’ємного напівпровідника. Ступіньчата зміна густини станів характеризує структуру з квантовими ямами. Міжзонні рекомбінаційні переходи (правило відбору n = 0) відбуваються з основного стану в зоні провідності (наприклад, E1) в основний стан у валентній зоні (наприклад, Ehh1). Енергія переходу задається виразом
Така рекомбінація на відміну від рекомбінації в об’ємному напівпровіднику з неперервним енергетичним спектром носіїв, що тобумовлений параболічною зміною густини станів, здійснюється при наявності добре локалізованих енергетичних рівнів.
Рис. 46, в ілюструє іншу важливу особливість гетероструктур з квантовими ямами, яка полягає в тому, щоносії, які інжектовані з більшими енергіями, можуть збуджувати фонони і розсіювати свою енергію, переходячи в кінцевому рахунку на стани з меншою густиною. В об’ємному напівпровіднику процес збудження фононів обмежується зменшенням густини станів (особливо біля краю зони), тоді як в системі з квантовими ямами в межах області з постійною густиною станів таке обмеження відсутнє.

## Slide 24
В результаті цього процесу енергія електрона може виявитись нижче рівня , обумовленого квантовим обмеженням, наприклад нижче рівня (рис. 46, в), що може привести до генерації лазерного випромінювання з енергією фотонів ħ< Eg замість енергії ħ> Eg, яка характеризує рекомбінацію без участі фононів.
Гетеролазери з квантовими ямами були виготовлені на основі структури AlxGa1-xAs - GaAs методом хімічного вакуумного осадження з металоорганіки. Виготовлені лазери мали полоскову геометрію, в якості обмежувальних областей використовувались шари Al0.4Ga0.6As, а нелегована тактивна область містила шість квантових ям із шарів GaAs товщиною Lz  12 нм, які розділені п’ятьма бар’єрними шарами Al0.3Ga0.7As товщиною 12 нм. Потенційні переваги лазерів з квантовими ямами полягають у високій квантовй ефективності, низькому пороговому струмі ( 1 мА і менше) і слабкою чутливістю до змін температури.

## Slide 25: Вихідні потужність і спектри випромінювання
Рис. 47. Залежність потужності випромінювання від струму накачки ДГ-лазера на GaAs-AlxGa1-xAs при кімнатній температурі. На вставці представлена схема вимірювання.
На рис. 47 приведена типова залежність потужності ДГ-лазера при зростанні струму від низьких значень, які характерні для спонтанної емісії, до значень, що перевищують поріг лазерної генерації. Вставка на рисунку пояснює схему детектування, що використовувалась при вимірі інтенсивності випромінювання лазерного діода. На початковій ділянці, що відповідає спонтанній емісії, інтенсивність випромінювання (пропорційна струму детектора) повільно зростає зі збільшенням струму, що протікає через діод, а після збудження лазерної генерації різко зростає. Екстраполяція цієї кривої до нульового значення струму ID, яка показана штриховою лінією, дає значення порогового струму.

## Slide 26
Густина порогового струму Jth дорівнює Ith/A , де A – активна площа. Із графіка на рис. 47 можна отримати диференційну квантову ефективність
Для наведеного прикладу D 30 %.

## Slide 27
Рис. 48. Залежність потужності випромінювання від струму накачки полоскового GaAs-AlxGa1-xAs гетеролазера з зарощеним активним шаром (а) і залежність порогового струму в режимі неперервної генерації від температури (б).
Температурна залежність порогового струму полоскового лазера з зарощеним активним шаром для режиму неперервної генерації наведена на рис. 48. Залежність потужності випромінювання від струму інжекції при неперервній генерації (рис. 48, а) для різних температур тепло відводу в діапазоні 25 – 115 С майже ідеально лінійна. Залежність порогового струму від температури наведена на рис. 48, б. Пороговий струм експоненційно зростає зі збільшенням температури:
де Т – температура тепловідвода, С , а показник Т0, який рівний 110 С, порівняний за величиною з аналогічним показником ДГ-лазерів.

## Slide 28
Рис. 49. Спектри випромінювання діодного лазера при струмах накачки нижче порогового, поблизу порогового і вище порогового значень, що ілюструють ефект звуження полоси випромінювання при переході до режиму лазерної генерації.
Режим спонтанної емісії, який спостерігається при низьких струмах, характеризується широким спектром випромінювання (на півширина спектра зазвичай складає 10-50 нм). При зростанні струму до значень, які близькі до порогового, спектр випромінювання стає вужчим. На рис. 49 наведені спектри для різних значень струму, які ілюструють ефект звуження полоси випромінювання при переході до режиму лазерної генерації.

## Slide 29
Рис. 50. Спектри випромінювання ДГ-лазера на InP-GaInAsP, поміряні з високою роздільною здатністю.
На рис. 50 показаний спектр випромінювання полоскового ДГ-лазера, отриманого протонним бомбардуванням, на основі структури InP-GaInAsP. При струмах незначно перевищуючих порогів струм (145 мА), виникає досить багато ліній випромінювання, які розділені практично рівними інтервалами   0,75 нм. При більш високих значеннях струму (I = 155 мА) спостерігається тенденція до переважання в спектрі єдиної лінії поблизу 1,285 мкм, яка характерна для одномодової генерації. Ці лінії випромінювання відповідають поздовжнім модам. Виведемо основні співвідношення для цих мод.
Для структури, що зображена на рис. 29, а, отримаємо основну умову відбору мод в повздовжньому напрямку (z-напрямок), яке витікає з того, що на довжині напівпровідника L між відбиваючими площинами повинна вкладатися ціла кількість на півхвиль:

## Slide 30
де n – показник заломлення середовища, що відповідає довжині хвилі . Інтервал  між цими дозволеними повздовжніми модами являє собою різницю в довжинах хвиль, що відповідають цілим числам m і m+1. Продиференцювавши рівняння (60) по , отримаємо для великих m
Член в квадратних дужках зв’язаний з дисперсією. В газових лазерах n майже не залежить від . і дисперсійний член дає лише малу поправку. Спектральний інтервал між повздовжніми модами обернено пропорційний довжині L. У напівпровідникових лазерів внаслідок їх малих розмірів інтервал  значно більший, ніж у газових лазерів.

## Slide 31
Рис. 51. Спектр випромінювання AlGaAs-GaAs гетеролазера з квантовими ямами, який працює в режимі неперервної генерації при температурі 300 К (а), і залежність потужності випромінювання від струму накачки (б).
На рис. 51, а наведений відносний розподіл інтенсивності випромінювання гетеро лазера з квантовими ямами на основі Al0.3Ga0.7As - GaAs (шість квантових ям і п’ять розділяючи шарів, кожен товщиною Lz = 12 нм), який працює в режимі неперервної генерації при Т= 300 К. Пік лінії випромінювання на довжині хвилі 0,8732 мкм відповідає переходу з енергією ħ=(Eg+E1+Ehh1- ħL0), де ħL0 - енергія повздовжнього оптичного фонона (рис. 46, в). На рис. 51,б наведена відповідна ват-амперна характеристика. Диференційна квантова ефективність (рівняння (57)) рівна 85 %. Температурна залежність порогового струму описується рівнянням (58) з Т0=220 С. Таким чином, лазери з квантовими ямами менш чутливі до температурних змін, ніж звичайні ДГ-лазери.

## Slide 32: Затримка включення і частота модуляції
Рис. 52. Залежність часу затримки від струму. Час затримки td показаний на вставці.
При пропусканні через лазер імпульсу струму з амплітудою, яка достатня для отримання стимульованого випромінювання, генерація випромінювання зазвичай починається з затримкою, що дорівнює декілька наносекунд (вставка на рис. 52). Час затримки td зв’язаний з часом життя неосновних носіїв.
Для обчислення часу затримки розглянемо рівняння неперервності для електронів в напівпровіднику p–типу. Допустимо, що через активний шар d протікає струм I постійної величини і концентрація інжектованих електронів набагато більша рівноважної концентрації. Тоді рівняння неперервності прийме вигляд

## Slide 33
<number>
dn/dt = I/qAd – n/e,
записати для дірок в активному шарі n –типу. Рішення цього рівняння при n(0)= 0 має вигляд
або
Коли n(t) досягає порогового значення, n(t) = nth і Ith = qnthAd/e. Так як при n(t) = nth, t = td, то вираз для часу затримки має вигляд
Якщо перед включенням імпульсі через лазер пропускається струм, то рішення рівняння (62) при початковій умові n(0) = I0e/Aqd буде мати вид

## Slide 34
Експериментальні результати, що ілюструють зміни затримки включення лазера при збільшенні струму над його пороговим значенням при різних концентраціях акцепторної домішки в активному шарі, наведені на рис. 52. У відповідності до рівняння (65) спостерігається логарифмічна залежність часу затримки td від струму; зі збільшенням NA час затримки зменшується (оскільки зменшується час життя неосновних носіїв.
Джерела випромінювання, які призначені для волоконо-оптичних ліній зв’язку, повинні забезпечувати можливість здійснення високочастотної модуляції. ДГ-лазери на основі GaAs і GaInP мають гарні модуляційні характеристики в межах гігагерцового діапазону частот. На рис. 53 наведена залежність нормованої вихідної потужності модульованого випромінювання від частоти модуляції для ДГ-лазерного діода на основі GaInAsP - InP. Діод випромінює на довжині хвилі 1,3 мкм і безпосередньо модулюється синусоїдальним струмом, накладеним на постійний струм накачки. При струмі накачки, який перевищує значення порогового струму в 1,3 рази, потужність випромінювання на виході практично не міняється.

## Slide 35
Рис. 53. Залежність нормованої потужності випромінювання від частоти модуляції. На вставці показана структура лазера.
На рис. 53 наведена залежність нормованої вихідної потужності модульованого випромінювання від частоти модуляції для ДГ-лазерного діода на основі GaInAsP - InP. Діод випромінює на довжині хвилі 1,3 мкм і безпосередньо модулюється синусоїдальним струмом, накладеним на постійний струм накачки. При струмі накачки, який перевищує значення порогового струму в 1,3 рази, потужність випромінювання на виході практично не міняється.

## Slide 36
Лазерна перебудова
Довжину хвилі випромінювання напівпровідникового лазера можна регулювати шляхом зміни 1) струму діода або 2) температури тепловідводу, а також за допомогою 3) магнітного поля чи 4) тиску. Такі переваги напівпровідникових лазерів, як 1) можливість перебудови довжини хвилі вузької лінії випромінювання, 2) висока стабільність, 3) низька споживана потужність, 4) простота конструкції, відкривають широкі перспективи їх застосування в промисловості і фундаментальних дослідженнях, таких, як 1) молекулярна і атомна спектроскопія, 2) газова спектроскопія високої роздільної здатності і 3) контроль забруднення атмосфери.
Вибираючи відповідний склад напівпровідникової сполуки для лазера, можна отримати випромінювання з будь-якою необхідною довжиною хвилі з широкого спектрального діапазону 0,3 – 30 мкм.

## Slide 37
Рис. 54. Зміна довжини хвилі випромінювання і порогового струму в залежності від температури. На вставці показана структура ДГ-лазера на PbTe-PbSnTe.
Рис. 54 ілюструє температурну перебудову випромінювання ДГ-лазера на основі PbTe – Pb1-xSnxTe. Регулюючи температуру тепловідводу в межах 10 – 120 К, можна змінювати довжину хвилі випромінювання приблизно від 9 до 16 мкм. Ця зміна в основному обумовлена ефектом розширення забороненої зони в сполуках типу АІІВVI при збільшенні температури.
Піддаючи дії лазерний діод гідростатичному тиску, можна досягти зміщення лінії випромінювання в дуже широкому діапазоні.

## Slide 38
Зміна ширини забороненої зони в деяких бінарних напівпровідникових сполуках (наприклад, InSb, PbS, PbSe) при зміні гідростатичного тиску відбувається по лінійному закону. За рахунок збільшення гідростатичного тиску до 14 лбар можна забезпечити перебудову лінії випромінювання лазера на PbSe, який працює при температурі Т= 77, в діапазоні 7,5 – 22 мкм.
Діодні лазери можуть також перебудовуватись під дією магнітного поля. Для напівпровідників з сильною анізотропією ефективних мас положення магнітних енергетичних рівнів залежить від орієнтації прикладеного магнітного поля по відношенню до осі кристалу. Як зона провідності, так і валентна зона мають свої енергії квантування рівнів Ландау. При збільшенні магнітного поля відбувається збільшення енергетичних інтервалів між дозволеними переходами, що викликає зміну довжини хвилі випромінювання. Під дією магнітного поля 10 кГс, прикладеного в напрямку <100>, лазер на основі Pb0.79Sn0.21Te при Т=7 К перебудовується по довжині хвилі випромінювання від 15 до 14 мкм.

## Slide 39
Деградація лазерів
Деградація інжекційних лазерів обумовлена цілим рядом механізмів. Виділяють три основних типи деградації: 1) катастрофічне порушення; 2) утворення дефектів темних ліній; 3) поступова деградація.
Катастрофічна деградація відбувається під дією великих потужностей випромінювання, які приводять до неперервного пошкодження дзеркал лазера внаслідок утворення на їх поверхні ямок і канавок. В результаті модифікацій структури приладу, які зменшують поверхневу рекомбінацію і поглинання, потужність випромінювання може збільшитися до граничного значення, при якому відбувається порушення лазера.
Дефекти темних ліній являють собою сітку дислокацій, яка може формуватися в процесі роботи лазера і впроваджуватись в середину резонатора. З’явившись, вона може широко розростись протягом декількох годин і викликати збільшення порогового струму. Для зменшення ймовірності утворення дефектів темних ліній слід використовувати високоякісні епітаксійні шари, які вирощені на підкладках з низькою густиною дислокацій, а також забезпечити ретельне з’єднання лазера з тепловідводом для мінімізації напружень.
ДГ-лазери можуть працювати протягом довгого часу з відносно повільною деградацією, якщо усунути умови, які викликають миттєве катастрофічне порушення і швидку деградацію, обумовлену утворенням дефектів темних ліній.

## Slide 40
Рис. 55. Залежність порогового струму від часу роботи ДГ-лазера на InP-GaInAsP в режимі неперервної генерації.
Так, наприклад, в ДГ-лазерах на основі GaAs - AlGaAs, які працюють в режимі неперервної генерації протягом більше 2,6104 год (3 роки) при температурі 30 С, не виявилось при знаків деградації. Екстраполяція цих даних на температуру тепловідводу 22 С дає термін служби більше 106 год (біля 100 років).
На рис. 55 наведена залежність порогового струму від часу роботи в режимі неперервної генерації для ДГ-лазерів на основі GaIn-AsP-InP. Після 8000 год роботи характеристики лазера з низьким значенням порогового струму (Jth =2,9 кА/см2) залишились попередніми, а в лазерах з високим пороговим струмом суттєво збільшився тепловий опір, але признаки внутрішньої деградації були відсутніми. Є всі підстави вважати , що термін служби, досягнутий для ДГ-лазерів на GaAs, може бути також отриманий і для лазерів , що випромінюють в більш довгохвильовій області. Лазери з довгим терміном служби необхідні для волоконно-оптичних систем дальнього зв’язку, а також для ряду інших систем.

## Slide 41: Дякую за увагу!