Мультифероїки

Мультифероїками(або сегнетомагнетиками в радянській літературі) називають матеріали, в яких співіснують одночасно два і більше типи  «феро» упорядкування: феромагнітний(властивість певний час зберігати магнітні властивост), сегнетоелектричний(виникнення спонтанного дипольного моменту)  і сегнетоеластичний(спонтанна деформація). Природній шлях проявлення сегнетооеластизму – це фазове перетворення, в якому одна кристалічна структура зненацька руйнується, перетворюючись в іншу, так зване мартенситне фазове перетворення.

Історія

Вперше припущення про можливість співіснування магнітного і електричного порядку в одному кристалі було зроблено П'єром Кюрі , теоретично показавшим, що в кристалах з певною симетрією можуть одночасно існувати магнітне і електричне упорядкування.

Експериментально такі сполуки були виявлені в середині XX століття і названі сегнетомагнетиками. У 1958 році група фізиків виявила ряд сегнетоелектриків зі структурою перовскіту і значним вмістом іонів заліза. Остання обставина дала підставу сподіватися, що ці сполуки можуть бути одночасно сегнетоелектриками і феро (антиферро)магнетиками. У 1961 році був отриманий перший зразок полікристала Pb (Fe2 / 3W1 / 3) O3, поєднавший в собі сегнетоелектричні і антиферомагнітні упорядкування. Назва «мультіфероїки» закріпилося після оглядової статті Ганса Шмідта з відповідною назвою. Варто зауважити, що якщо термін «сегнетомагнетик» означав існування феро (антиферро-) магнітного і сегнетоелектричного порядку, то термін «мультифероїк», в принципі, більш загальний і позначає існування будь-яких двох «феро» упорядкування (наприклад, сегнетоеластічності). Однак найчастіше поняття «мультіфероїки» вживається в більш вузькому сенсі, тотожній значення терміну «сегнетомагнетікі».

Протягом тривалого часу мультіфероїки були вузькою і не дуже популярною областю дослідження, однак з початку XXI століття інтерес до них значно зріс.

Симетрія

Властивості мультифероїків тісно пов'язані з симетрією і можуть бути охарактеризовані з їхньої поведінки щодо просторової інверсії(парності  P-інваріантність) і звернення часу (зворотності T-інваріантність). Операція просторової інверсії змінює напрямок поляризації Р, залишаючи намагніченості М інваріантним. В результаті ферромагнетики і сегнетоеластики інваріантні щодо просторової інверсії, тоді як сегнетоелектрики ні. Операція звернення часу, з іншого боку, змінює знак М, а знак P залишається незмінним. Тому сегнетоеластики і сегнетоелектрики інваріантні щодо звернення часу, тоді як ферромагнетики ні.

Зв'язок між магнітним і електричним впорядкованості

У мультіферроіках, крім властивостей, характерних для кожного типу впорядкування окремо (спонтанна намагніченість, магнітострикція, спонтанна поляризація і п'єзоелектричний ефект) присутні властивості, пов'язані із взаємодією електричної і магнітної підсистем:

Магнітоелектричний ефект (індукована магнітним полем електрична поляризація і індукована електричним полем намагніченість)

Ефект магнітоелектричного контролю (перемикання спонтанної поляризації магнітним полем і спонтанної намагніченості електричним полем)

Магнітодіелектріческіе ефект або «магнітоёмкость» (зміна діелектричної постійної під дією магнітного поля).

Проблема порожніх оболонок

Найбільш перспективними кандидатами в мультифероїки є перовскіт. Серед них є безліч магнітних матеріалів, крім того такою структурою мають класичні сегнетоелектрики (наприклад, BaTiO3 або (PbZr) TiO3). Однак мультіферроіков зі структурою перовскіту небагато. Причина полягає в наступному: традиційні сегнетоелектрики містять іони перехідних металів з порожніми d-оболонками (як Ti4 + в BaTiO3). Порожні «d-0» стану використовуються для створення сильної ковалентного зв'язку з навколишніми іонами кисню. При низьких температурах йону перехідного металу виявляється більш вигідним зрушити з центру октаедра до одного з кислородов і утворити з ним сильну зв'язок, ніж підтримувати слабку зв'язок з усіма кисню одночасно. За рахунок цього зміщення і виникає сегнетоелектричних впорядкування. Для появи же магнетизму потрібно, щоб на d-оболонках перебували неспарені електрони.

Типи мультіферроіков

Якщо механізм виникнення ферро- або антиферомагнітного упорядкування однаковий для всіх магнетиківі пов'язаний обмінною взаємодією електронів d і f орбіталей, то механізми виникнення сегнетоелектричних для різних мультіферроіков можуть бути абсолютно різні. У зв'язку з цим можна вести мову про різні типи мультифероїків. Існують два основних типи мультифероїків:

Мультіферроікі I типу

Магнетизм і сегнентоелектрічество виникають незалежно один від одного.

Мультіферроікі першого типу досліджуються довше, їх відкрито більше. Для них температура магнітного впорядкування нижче температури електричного впорядкування. Величина поляризації досить висока (~ 10 - 100 мкл / см2). Однак зв'язок між двома типами упорядкування слабка.

Нижче наведені деякі механізми виникнення сегнетоелектричних упорядкування в мультіферроіках I типу.

змішані перовскіту

Можна просто перемішати системи з магнітними іонами та іонами з порожніми d-оболонками. Цим шляхом пішли Смоленський і його група, що отримали цілий ряд мультіферроіков (Pb (Fe2 / 3W1 / 3) O3, Pb (Fe1 / 2Nb1 / 2) O3, Pb (Co1 / 2W1 / 2) O3), які були сегнетоелектриками і антиферромагнетиками одночасно.

поодинокі пари

У деяких перовскітах за сегнетоелектричних впорядкування відповідає не іон перехідного металу, а А-іон. Це трапляється, наприклад, в BiFeO3, BiMnO3 або PbVO3, що мають у своїй структурі як А-іонів Bi3 + або Pb2 +. У них є два 6s2 електрона, звані одиночній парою, які не беруть участі в утворенні хімічного зв'язку. При упорядкуванні цих ненасичених зв'язків відбувається перехід в сегнетоелектричних стан.

Розподіл зарядів

Принцип виникнення сегнетоелектрики за рахунок зарядового впорядкування пояснён на малюнку справа.

На (а) зображена однорідна ланцюжок атомів, всі вони еквівалентні і електрично нейтральні. На (б) зображена ланцюжок різнойменно заряджених іонів, тобто з'явилося Зарядове в вузлах. Таке впорядкування чи не порушує инверсную симетрію, так що система в цілому дипольного моменту не має.

При димеризации системи може скластися ситуація, зображена на (в). Вузли залишаються еквівалентними, але зв'язку між вузлами неоднакові: одні сильніші, інші слабші, тобто розподіл електронної щільності нерівномірне. Між зв'язками з різною величиною заряду виникає дипольний момент, реалізується Зарядове впорядкування на зв'язках. Однак інверсна симетрія не порушується і система залишається неполярной.

Випадок співіснування зарядового впорядкування в вузлах і на зв'язках зображений на (г). Тепер в ланцюжку присутні протилежно спрямовані диполі різної величини. Інверсна симетрія порушується, в результаті чого система стає сегнетоелектричної.

Мультіферроікі II типу

Поява сегнетоелектричного упорядкування є наслідком існування магнітного впорядкування.

Мультіферроікам другого типу властиві низькі температури упорядкування. Оскільки сегнетоелектрики з'являється внаслідок магнітного впорядкування, температура сегнетоелектричного переходу завжди нижча за температуру магнітного переходу. Величина поляризації низька (~ 10-2 мкл / см2). Зв'язок між двома типами упорядкування сильна.

Поява сегнетоелектрики в колінеарних магнетиках

Для появи сегнетоелектричних порядку в колінеарних магнетиках потрібна присутність нееквівалентний магнітних іонів з різними зарядами. Це можуть бути іони різних перехідних металів або іони одного елемента, але різною валентності. Магнітна структура инверсно-симетрична і зарядова теж, але їх центри симетрії різні. Таким чином, система в цілому втрачає елемент симетрії і може стати сегнетоелектричної.

Поява сегнетоелектрики в неколінеарних магнетиках

В даний час в літературі існують дві теорії, що пояснюють виникнення сегнетоелектрики в неколінеарних магнетиках [5]

Одна [6] пояснює появу поляризації фрустрировать магнітним станом. При конкуренції двох типів обмінного взаємодії встановлюється хвиля спінової щільності певного виду. Поки ця хвиля инверсно-симетрична, поляризації немає. При подальшому зниженні температури симетрія хвилі знижується, і поляризація набуває відмінне від нуля значення.

Інша модель [7] передбачає, що сегнетоелектричних впорядкування в такого виду мультіферроіках з'являється внаслідок взаємодії Дзялошінского-Морія.

У багатьох антиферромагнетиков особливості кристалічної структури такі, що атоми, які стосуються в підгратками з протилежно спрямованими намагнічених, знаходяться в не зовсім еквівалентних кристалографічних положеннях. З цієї причини, сили магнітної анізотропії, відповідальні за орієнтацію магнітних моментів відносно кристалографічних осей, можуть виявитися для цих атомів неоднаковими. В результаті намагніченості підграток стануть неколінеарна, порушиться їх точна взаємна компенсація і виникне невелика спонтанна намагніченість. Явище виникнення цієї спонтанної намагніченості було названо слабким феромагнетизмом. Його теоретичний опис було дано Дзялошинськи, а потім доповнено, тому тип анизотропного взаємодії в антиферомагнетику, що приводить до виникнення слабкого феромагнетизму називають ефектом Дзялошінского-Морія [8].

Відомі неколінеарна мультіферроікі другого типу є манганіти.

В результаті ефекту Дзялошінского-Моріа відбувається зміщення іонів О, розташованих між іонами Mn. При цьому виявляється, що в спіральному стані взаємодія Дзялошінского-Моріа зміщує всі кисні в одному напрямку, перпендикулярному спінової ланцюжку. Оскільки іони кисню заряджені негативно, а іони марганцю, що утворюють спінову ланцюжок, позитивно, виникає електрична поляризація.

Механізми сегнетоелектрики в мультіферроіках

Необхідною, але недостатньою умовою для виникнення спонтанної електричної поляризації є відсутність інверсії симетрії. Ми можемо розрізняти правильний  і неправильний сегнетоелектрик . Різниця полягає в рушійній силі (параметр первинного порядку), що призводить до сегнетоелектрики: У разі правильного сегнетоелектрика, параметром первинного порядку є сегнетоелектричне спотворення. Одним із прикладів правильного сигнетоелектрика є  BaTiO3, де ковалентний зв'язок між перехідним металом і киснем відбувається, щоб дозволити полярний стан. У звичайному Перовскіто-заснованому сегнетоелектрику як BaTiO3, сегнетоелектричних спотворення відбувається через зсув Б-сайт катіона (Ti) по відношенню до кисневих октаедричної клітці. При цьому іон перехідного металу (Ti в BaTiO3) вимагає порожній «D», так як оболонка сегнетоелектріка зміщення відбувається за рахунок перескоків електронів між Ti «d» і атомів «P» O.

Для технологічних застосувань, надзвичайно бажано, щоб об'єднати сегнетоелектричного і феромагнітного замовлення протягом одного матеріалу, але стало ясно, що звичайна сегнетоелектріка типу зміщення приблизно, наприклад, як в BaTiO3, не можуть співіснувати разом з магнітним порядком. У той час як в останньому випадку потрібно, щонайменше, частково заповнені d-оболонки (наприклад, -орбіталей), що забезпечують ненульовий магнітний момент, зазвичай, вимагає сегнетоелектрики типу зміщення порожніх d-оболонки. [5] Таким чином, нові сегнетоелектричних приводні механізми повинні бути присутніми для електричного і магнітного ferroic для того, щоб відбуватися одночасно. Різноманітність приводного механізму описано нижче.

Магнітоелектричний ефект

Магнітоелектричний (МЕ) ефект є явищем індукції магнітного (електричного) поляризації за допомогою зовнішнього електричного (магнітного поля). Ефекти можуть бути лінійними або / і нелінійне щодо зовнішніх полів. Загалом, цей ефект залежить від температури. Ефект може бути виражений в наступному вигляді

де Р є електрична поляризація, намагніченість М, Е і Н електричне та магнітне поле, а α і β є лінійні і нелінійні ME сприйнятливістю. Ефект можна спостерігати в одній фазі і композиційних матеріалів. Деякі приклади однофазних магнітоелектріков є Cr2O3, [34] і мультіферроідние матеріали, які показують зв'язок між магнітними і електричними параметрами порядку. Композитні Магнетоелектрічество є комбінація магнітострикційних і електрострикційних матеріали, такі як феромагнітні і п'єзоелектричні матеріали. Величина ефекту залежить від мікроскопічного механізму. В однофазних магнітоелектріках ефект може бути пов'язаний з муфтою магнітних і електричних замовлення, які спостерігаються в деяких мультіферроіка. У композиційних матеріалах ефект походить від інтерфейсу поєднання ефектів, таких як штам. Деякі з перспективних застосувань МЕ ефекту чутливі виявлення магнітних полів, передових логічних пристроїв і перебудовуються СВЧ фільтрів.

Флексомагнітоелектріческое ефект

З магнітним приводом сегнетоелектрики також викликана неоднорідною [40] магнітоелектричного взаємодії. Цей ефект виникає через зв'язок між параметрами порядку неоднорідними. Було також називають флексомагнітоелектріческім ефектом. [41] Зазвичай вона описує, використовуючи інваріант Ліфшиця (тобто однієї постійної термін муфти). [42] Було показано, що в загальному випадку кубічної hexoctahedral кристала чотири феноменологических констант підхід є правильним. [43] Флексомагнітоелектріческое ефект проявляється в спіральних мультіферроіках [44] або мікромагнітних структур, таких як доменні стінки [45] і магнітних вихорів. [46] [47] Сегнетоелектрики розвинулися з мікромагнітной структури може з'являтися в будь-якому магнітному матеріалі, навіть в одному центросімметрічни. [48] Побудова класифікації симетрії доменних стінок призводить до визначення типу обертання електричної поляризації в обсязі будь-магнітної доменної стінки. Існуючі симетрії класифікація [49] магнітних доменні стінки була застосована для прогнозування електричної поляризації просторового розподілу їх обсягів. [50] [51] Пророцтва для майже всіх груп симетрії відповідають феноменологічної теорії, в якій неоднорідна намагніченості пару з однорідною поляризацією. Загальна синергія між симетрією і феноменологічної теорії з'являється, якщо енергетичні умови з електричної поляризації просторових похідних беруть до уваги.

Синтез

Властивості мультіферроіках можуть з'являтися у великій різноманітності матеріалів. Таким чином, кілька маршрутів для звичайного виготовлення матеріалу застосовуються. Популярні методи в межах мультіферроіка спільнот є :. Твердотільний синтезом, [53] гидротермального синтез, золь-гель, осадження на основі вакууму і плаваюча зона.

Однак деякі види мультіферроіка вимагають особливих умов обробки в рамках певних методів. Наприклад:

Вакуумне осадження на основі (наприклад: МПЕ, ПЛ) для осадження тонких плівок використовувати певні переваги, які можуть виникнути з 2-мірними шаруватими структурами, такі як: деформації, опосередкованими мультіферроіка гетероструктур, анізотропія.

Високий тиск в твердому стані синтезу для стабілізації метастабільних або сильно спотворені структури, як, наприклад, неподіленої пари мультіферроіках як мультіферроіках на основі Bi через їх низьку температуру плавлення.

## Застосування [ правити ]

Мультіферроіка композитних структури в об'ємній формі досліджені для високочутливих датчиків змінного магнітного поля і електричний перебудовуються НВЧ пристроїв , таких як фільтри, генератори і фазовращатели (в якій феррі-, феро-або антіферро-магнітний резонанс налаштований електричний , а не магнітні) , [34]

У мультіферроіков тонких плівках, в пов'язаних магнітних і сегнетоелектричних параметри порядку можуть бути використані для розробки магнітоелектронних пристроїв. Вони включають в себе нові спінової електроніки пристрою , такі як тунель магнітоопором (TMR) датчиків і спінових клапанів з електричним полем перебудовуються функцій. Типове пристрій ПМР складається з двох шарів феромагнітних матеріалів , розділених тонким тунельним бар'єром (~ 2 нм) , виконаної з мультіферроіка тонкої плівки. [56] У такому пристрої, перенесення спина через бар'єр може бути електричний налаштований. В іншій конфігурації мультіферроік шар може бути використаний в якості обмінного зміщення піннінга шару. Якщо АФМ спінових орієнтації в мультіферроіке пиннинг шару може бути електричний налаштована, то магнетоопір пристрою можна управляти з допомогою прикладеного електричного поля. [57] Можна також дослідити безліч елементів пам'яті стану, в якому дані , які зберігаються як в електричному та магнітних поляризаціях.

1960 - й роки Ашер папір [58]