Лабораторна робота №1

Виконали студенти IV курсу

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Смуго - пропускаючий фільтр

Мета:

1. Вивчення властивостей феритових резонаторів, розрахунок параметрів фільтрів на феритах.

2. Опанування експериментальних методів дослідження феритових резонаторів.

Теоретичні відомості:

Власна резонансна частота феритового резонатора (далі ФР) визначається величиною зовнішнього сталого магнітного поля , хімічним складом фериту (тобто величиною його намагніченості), формою зразка та його орієнтацією кристалографічних осей по відношенню до напрямку зовнішнього магнітного поля. НВЧ-резонатори на монокристалах феритів характеризуються наступними параметрами: резонансною частотою, власною добротністю, об’ємом та магнітною проникністю при резонансі.

Важливим параметром ФР є його власна добротність – це відношення накопиченої енергії в резонаторі до енергії, що розсіюється цим резонатором за 1 період, яка характеризує частотно - селективні властивості резонатора:

Q0=f0∆f                                                                    (1)

Добротність навантаженого резонатора – це відношення накопиченої у резонаторі енергії до енергії розсіяної в резонаторі та навантажені за 1 період:

QH=f0∆f' ,                                                                (2)

де ∆f' - ширина резонансної кривої на рівні 3 дБ.

Добротність зв’язку – характеризує зв’язок резонатора з навантаженням:

Qz=Q0QHQ0-QH                                                               (3)

Коефіцієнт зв’язку:

K=Q0QH-1                                                       (4)

Величину зовнішнього магнітного поля можна визначити через резонансну частоту:

H0=f0γ                                                          (5)

де γ=2,8МГцЕ – гіромагнітне співвідношення.

Хід роботи:

- Визначимо максимальну частотну полосу перестройки ФР в залежності від величини зовнішнього магнітного поля:

Fmin=2.400 ГГц

Fmax=3.950 ГГц

∆F=1.550 ГГц

- На 6 рівних проміжках частотної полоси перестройки визначимо резонансну частоту f0, ∆f, ∆f', величини добротностей: власної, навантаженої та зв’язку - Q0, QH, Qz(за формулами (1) – (3)  відповідно), коефіцієнт зв’язку ФР з лінією передачі К (4), рівень поглинання L та величину зовнішнього магнітного поля H0(5).

- Результати вимірів:

| f0, GHz | ∆f | ∆f ' | L, дБ | Q0 | Qн | Qz | K | H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.485 | 0.033 | 0.276 | 22 | 75.30 | 9.00 | 10.23 | 7.36 | 887.50 |
| 2.686 | 0.054 | 0.247 | 20.3 | 49.74 | 10.87 | 13.92 | 3.57 | 959.29 |
| 2.96 | 0.044 | 0.227 | 19.8 | 67.27 | 13.04 | 16.17 | 4.16 | 1057.14 |
| 3.22 | 0.053 | 0.25 | 19.6 | 60.75 | 12.88 | 16.35 | 3.72 | 1150.00 |
| 3.577 | 0.043 | 0.194 | 15.8 | 83.19 | 18.44 | 23.69 | 3.51 | 1277.50 |
| 3.883 | 0.061 | 0.223 | 17.6 | 63.66 | 17.41 | 23.97 | 2.66 | 1386.79 |

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено дослідження смуго – пропускаючого фільтра . З отриманих даних можна зробити висновок, що зі зростанням величини зовнішнього магнітного поля коефіцієнт зв’язку з лінією передачі спадає, власна добротність, добротність навантаженого резонатора та добротність зв’язку – зростає.